Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

ДУБІЖАНСЬКИЙ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

УДК 624.012.45

МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПОСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННОЮ ОБОЙМОЮ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 2013

Дисертацією є рукопис.

| Роботу виконано у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. |  |
| --- | --- |
| Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор, Бліхарській Зіновій Ярославович, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, директор інституту будівництва та інженерії довкілля, завідувач кафедри будівельних конструкцій та мостів. |
| Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор Давиденко Олександр Іванович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, завідувач кафедри технологій та організації будівництва; |
|  | кандидат технічних наук, доцент Борисюк Олександр Павлович, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд. |

Захист відбудеться « 5 » грудня  2013 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.17 у Національному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6, ІІ навч. корпус, ауд. 212.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розіслано «___»    листопада    2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради			________________	П.Ф. Холод

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У зв’язку з упровадженням у галузі промисловості й народного господарства нових сучасних технологій особливої уваги потребує проблема реконструкції, модернізації або ремонту існуючих будівель та споруд. Сучасна практика проектування і будівництва тісно пов'язана з реконструкцією існуючого житлового та виробничого фонду. При цьому збільшуються навантаження на несучі конструкції, виникає необхідність їх підсилення. Потреба підсилення будівельних конструкцій у процесі експлуатації виникає не тільки при реконструкції, але й через їх передчасне зношування в результаті різних пошкоджень, корозії чи непередбачених при проектуванні змін у технології виробництва і т. п. Часто роботи з реконструкції необхідно виконувати за наявності певного залишкового навантаження на конструкції. Використання методу підсилення будівельних конструкцій, які знаходяться під навантаженням або після їх часткового розвантаження на діючих підприємствах, дозволяє виконати будівельно-монтажні роботи у стислі терміни й без зупинки виробництва.

Проведені раніше дослідження стосуються, в основному, способів, методів та технологій підсилення. Роботи з підсилення і відновлення несучої здатності залізобетонних конструкцій викликали необхідність удосконалення методик розрахунку, які повинні враховувати передісторію навантаження конструкції, фізичну нелінійність роботи матеріалів. Це можливо вирішити на підставі експериментально-теоретичних досліджень бетону та залізобетону. Оскільки підсилення залізобетонних конструкцій у більшості випадків проводиться при дії навантаження, тому при проектуванні необхідно повною мірою враховувати напружений стан залізобетонної конструкції, зумовлений діючим навантаженням. У частині досліджень передісторію роботи згинального елемента до підсилення рекомендується проводити приблизно, знижуючи рівень напруження в арматурі та бетоні елементів підсилення за допомогою коефіцієнтів, які враховують лише рівень розвантаження. Діючі норми ДБН В.3.1-1-2002 рекомендують вводити при підсиленні додаткові коефіцієнти умов роботи бетону  і арматури при дії навантаження вищого 65% його розрахункової величини. Розрахунок елементів підсилених конструкцій будівель і споруд не відображає напружено-деформований стан конструкції в стадії експлуатації, що ускладнює проектування підсилення залізобетонних конструкцій. Відсутні чіткі рекомендації з оцінювання залишкової міцності конструктивного елемента. Недостатня кількість досліджень не дає можливості точно оцінити несучу здатність вже підсиленого згинального елемента, відбувається перевитрата матеріалів. Тому питання дослідження згинальних елементів, які відновлюються під діючим навантаженням різного рівня, має практичне й теоретичне значення і є актуальним. Вирішення питання сприятиме економічній ефективності підсилення залізобетонних конструкцій за рахунок точнішого розрахунку міцності й деформацій підсилених елементів з урахуванням залишкової несучої здатності конструкції.

Наведене вище свідчить, що тема дисертації є актуальною і має важливе наукове і прикладне значення, оскільки орієнтована на розв’язання конкретного наукового завдання шляхом експериментальних випробувань залізобетонних елементів із застосуванням на базі діючих нормативів спеціально розроблених пристроїв для забезпечення можливості влаштування підсилення залізобетонною обоймою при одночасній дії навантаження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота пов’язана з науково-дослідними темами, які виконувались у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри будівельних конструкцій і мостів Національного університету «Львівська політехніка» за напрямком: «Дослідження напружено-деформованого стану інженерних конструкцій будівель та споруд з урахуванням дефектів та пошкоджень», затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 №535, а також в межах держбюджетної теми: «Розроблення методів розрахунку залізобетонних конструкцій, підсилених за дії навантаження з експериментальним обґрунтуванням» (№ держреєстрації 0113U001359).

Мета дослідження – визначення експериментальним та теоретичним шляхом параметрів міцності, деформативності та тріщиностійкості згинальних залізобетонних конструкцій, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження.

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі задачі:

- розробити та апробувати методику для дослідження на згин залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою при одночасній дії навантаження, забезпечити при цьому надійну сумісну роботу бетону балок та бетону обойми елемента підсилення;

- виконати експериментальні дослідження впливу рівня попереднього навантаження, впливу кількості поздовжнього армування залізобетонної обойми та впливу при підсиленні навантаження граничного рівня на міцність і деформативність підсиленої конструкції, сумісної роботи бетону балки та обойми підсилення;

- розробити й апробувати методику розрахунку залізобетонних балкових елементів, підсилених залізобетонною обоймою під навантаженням на основі деформаційної моделі;

- розробити пропозиції для інженерної методики розрахунку залізобетонних конструкцій, підсилених при дії навантаження.

Об’єкт дослідження – залізобетонні згинальні балкові елементи.

Предмет дослідження – напружено-деформований стан залізобетонних балок, що посилюються залізобетонною обоймою при дії навантаження.

Методи дослідження: передбачено використання експериментальних випробовувань залізобетонних елементів зі застосуванням на базі діючих норм спеціально розроблених пристроїв для забезпечення можливості влаштування підсилення залізобетонною обоймою при одночасній дії навантаження. Використано інженерний метод розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами, а також метод розрахунку на основі нелінійної деформаційної моделі згідно діючих норм.

Наукова новизна отриманих результатів роботи:

- отримано нові результати експериментальних досліджень несучої здатності і деформативності залізобетонних згинальних елементів, підсилених під навантаженням методом влаштування залізобетонної обойми;

- набула подальшого розвитку методика і алгоритм розрахунку міцності й деформативності підсилених під навантаженням залізобетонних згинальних елементів з урахуванням реальних властивостей матеріалів;

- експериментальним шляхом вперше визначено значення коефіцієнтів використання додаткового перерізу для бетону  й арматури  при розрахунку залізобетонних конструкцій, підсилених при дії навантаження;

- запропоновано алгоритм теоретичного визначення коефіцієнтів використання міцності бетону  й арматури  залізобетонної обойми підсилення залежно від величини навантаження, при якому виконують підсилення.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання результатів роботи при проектуванні залізобетонних згинальних конструкцій, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження, і при цьому адекватно оцінювати вплив передісторії навантаження, що знижує матеріаломісткість проектних рішень.

Упровадження результатів роботи. Окремі результати впроваджено у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя в навчальному процесі з курсу «Проектування залізобетонних і мурованих конструкцій», а також при курсовому, дипломному проектуванні та при виконанні магістерських робіт студентами спеціальності 8.06010101 „Промислове та цивільне будівництво” (довідка № 2/28-1559 від 25.06.2013 р.).

Основні положення дисертаційної роботи впроваджено в практику проектування у ПрАТ «Львівський проектний інститут» (довідка № 01/139 від 19.06.2013 р.).

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові положення, результати, висновки та рекомендації дисертаційної роботи отримано здобувачем самостійно.

У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать такі результати: розроблено програму та методику експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою при одночасній дії навантаження [1,4], проведено експериментальні дослідження [3,5], отримано дані експериментальних досліджень міцності, прогинів підсилених залізобетонною обоймою балкових конструкцій залежно від рівня навантаження при підсиленні [5], відсотка армування обойми підсилення [6], а також при підсиленні під навантаженням граничного рівня, удосконалено розрахунок міцності нормальних перерізів за інженерною методикою ДБН В.3.1-1-2002 з урахуванням коефіцієнтів використання додаткового перерізу для бетону й арматури при розрахунку залізобетонних конструкцій, підсилених при дії навантаження [7], набула подальшого розвитку методика й алгоритм розрахунку несучої здатності та напружено-деформованого стану залізобетонних згинальних елементів, підсилених під навантаженням, з урахуванням реальних властивостей бетону та арматури основного й додаткового перерізів, а також величини навантаження різного рівня [2, 8], визначено мету і зроблено висновок за результатами досліджень [4-8].

Представлені в даній роботі експериментальні й теоретичні дослідження виконані при безпосередньому сприянні й участі к.т.н., доцента Р.Є. Хміля.

Апробація результатів дисертації. Результати та основні положення дисертаційної роботи були повідомлені й обговорювалися на наукових семінарах кафедри будівельних конструкцій та мостів НУ “Львівська політехніка” в 2009 – 2013 роках. Матеріали дисертаційної роботи доповідались на конференцях: ІІ міжнародній конференції молодих вчених GAC-2010 „Геодезія, архітектура та будівництво” (Львів, 25–27 листопада 2010 р.); сьомій науково-технічній конференції “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди” (Рівне, 27–29 вересня 2011 ); XV науковій конференції ТНТУ ім. І. Пулюя (Тернопіль 14–15 грудня 2011 р.); на конференції присвяченій 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки, доктора технічних наук, професора Дорофєєва В.С. (Одеса, 20–21 вересня 2012 р.) «Структурообразование, прочность и механика разрушения композиционных строительных материалов и конструкций»; сьомій Всеукраїнській науково-технічній конференції “Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону” (Рівне, 27–31 травня 2013 р.); науково-технічних конференціях студентського та професорсько-викладацького складу Національного університету "Львівська політехніка" в 2010 – 2013 рр.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 8 статей, у тому числі 7 наукових публікацій у спеціалізованих фахових виданнях України.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел із 161 найменувань, 2 додатків. Робота викладена на 183 сторінках, у тому числі містить 144 сторінки основного тексту, з них 30 повних сторінок з рисунками і таблицями, 21 сторінок списку використаних джерел, 29 таблиць, 34 рисунки та 18 сторінок додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано її актуальність, показано зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету й завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, наведено дані про особистий внесок здобувача, впровадження та апробацію результатів роботи, її загальну характеристику.

У першому розділі виконано огляд методів підсилення залізобетонних балкових конструкцій, проведено аналіз експериментально-теоретичних досліджень міцності підсилених залізобетонних балок та напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій, що підсилюються під навантаженням.

Питанню обстеження, підсилення будівельних конструкцій, дослідженню згинальних елементів при різноманітних силових впливах присвячені роботи багатьох дослідників – А.Я. Барашикова, Є.М. Бабича, О.П. Борисюка, С.В. Бондаренка, О.І. Валового, П.Ф. Вахненка, А.Б. Голишева, Є.В. Горохова, В.С. Дорофєєва, Є.В. Клименка, А.Г. Літвінова, Ю.І. Лозового, Д.М. Лазовського, А.И. Мальганов, Н.М. Онуфрієва, Т.М. Пецольда, Е.А. Рабіновіча, Є.Р. Хіло, О.Л. Шагіна та ін.

Львівську школу з підсилення залізобетонних конструкцій представляють дослідження З.Я. Бліхарського, Б.Г. Гнідця, В.Г. Кваші, Ф.Є. Клименка, окремі роботи Б.Г. Демчини, Р.І. Кінаша, В.М. Барабаша, Б.М. Ониськіва, Г.М. Гладишева, Р.Є. Хміля, А.П. Крамарчука та ін.

Методи підсилення залізобетонних конструкцій широко описані в літературних джерелах і успішно застосовуються на практиці. Аналіз конструктивних рішень з підсилення згинальних залізобетонних елементів показує, що одним з найпоширеніших методів є метод нарощування перерізу. При цьому може нарощуватись як переріз арматури, так і бетону або одночасно, шляхом влаштування залізобетонних обойм, сорочок тощо. Обойми охоплюють поперечний переріз з усіх сторін. При цьому можливе встановлення додаткової поздовжньої і поперечної арматури.

Спосіб підсилення залізобетонних згинальних конструкцій за допомогою залізобетонної обойми має ряд переваг. По-перше, відновлюється захисний шар арматури основного перерізу конструкції. По-друге, за наявності тріщин, деформацій, прогинів даний метод дозволить приховати ці недоліки, оскільки після влаштування обойми в додатковому перерізі відсутні тріщини і непомітний прогин конструкції. Й останнє, при виконанні підсилення залізобетонних балкових конструкцій залізобетонною обоймою отримуємо значний приріст несучої здатності комплексного перерізу. Проте важливим є забезпечення сумісної роботи бетону основного перерізу й обойми підсилення.

Перед підсиленням під навантаженням або з частковим розвантаженням напружено-деформований стан залізобетонних елементів будівельних конструкцій відмінний від початкового після виготовлення конструкції. Елементи підсилення, які включаються в сумісну роботу з підсилюваною конструкцією, мають різний вік, різні фізико-механічні та реологічні характеристики і включаються в роботу в різні моменти часу. Підсилена конструкція перетворюється у багатокомпонентну, яка складається з основного перерізу, що знаходиться в певному напружено-деформованому стані, й додаткової частини – в початковому стані.

За останні роки розвиваються дослідження, пов’язані з діаграмами деформування бетону й арматурної сталі. Основні принципи розрахунку залізобетонних конструкцій з використанням реальних діаграм деформування матеріалів викладені в роботах В.Н. Байкова, А.М. Бамбури, А.Я. Барашикова, Є.М. Бабича, А.Б. Голишева, О.І. Давиденко, В.Я. Бачинського, М.І. Карпенко, А.С. Залесова, Д.Н. Лазовського, А.М. Павлікова, О.Ф. Яременко, В.І. Корсуна, С.І. Рогового, В.С  Шмуклера та ін. Якщо для розрахунку непідсилених конструкцій реалізація деформаційного методу має достатнє обґрунтування, то розроблення розрахункових положень для підсилених залізобетонних елементів на сьогодні недостатня й потребує експериментально-теоретичних досліджень.

У другому розділі наведено програму й методику проведення експериментальних досліджень нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених залізобетонною обоймою при одночасній дії навантаження.

Згідно з програмою експериментальних досліджень заплановано випробування 4 серій балок загальною кількістю 16 шт. Перша серія складалася з випробування двох зразків на дію короткочасного навантаження до руйнування (). Балки другої серії (2 зразки) випробовували після підсилення залізобетонною обоймою, армованою 2Ø8 А400С при дії навантаження 0.7 від граничного по текучості арматури, третьої серії (8 зразків) підсилювали залізобетонною обоймою, армованою 2Ø10 А400С при рівні навантаження 0.3, 0.5, 0.7, і 0.9 від граничного і 4 зразки четвертої серії з додатковим армуванням обойми 2Ø12 А400С при рівні навантаження 0.7 і 0.9 від граничного навантаження.

Конструкцію експериментальних балок та загальний вигляд стенду наведено на рис. Рис. 1.

б) а)

Рис. 1. Конструкція експериментальних балок (а) та загальний вигляд стенду (б)

Усі балки були виготовлені в заводських умовах з одного замісу бетону. З метою визначення фізико-механічних характеристик матеріалів паралельно з балками було сформовано контрольні куби та призми з ребрами 10 і 15 см, а також відібрано зразки арматури.

Підсилення залізобетонних балок проводили шляхом влаштування залізобетонної обойми. Проектні розміри обойми наведено на рис. Рис. 2. Довжина обойми складала 160 см. Додатковий арматурний каркас обойми підсилення кріпився в нижній частині обойми за допомогою сталевого дроту. З метою надійного анкерування арматури каркасу й недопущення відшарування від основної конструкції, на відстані 300 мм від країв обойми встановлювали додаткові хомути з дроту ø4 Вр-1 кроком 30 мм.

Рис. 2. Проектні розміри обойми і каркаса підсилення

Визначення характеристик міцності матеріалів елементів підсилення проводилося випробуванням кубів і призм бетону обойми безпосередньо перед проведенням досліджень. Результати визначення характеристик матеріалів дослідних балок наведено у таблиці Таблиця 1.

Завантаження балок відбувалося двома зосередженими силами, прикладеними до верхньої грані зразка в третинах прольоту. В процесі навантаження фіксували прогини та деформації бетону й арматури балок, а також проводили контроль за моментом утворення тріщин і їх розвитком.

Таблиця 1

Фізико-механічні характеристики підсилених балок

| Основний переріз |  |  |  |  | Додатковий переріз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура |  |  | Бетон |  | Арматура |  |  | Бетон |  |
| Межа теку-чості, МПа | Межа міц-ності , МПа | Модуль пруж-ності , МПа | Приз-мова міцність , МПа | Модуль дефор-мації , МПа | Межа текучос-ті , МПа | Межа міцності , МПа | Модуль пруж-ності, МПа | Призмова міцність , МПа | Модуль дефор-мації , МПа |
| 532 | 630 | 19×104 | 27,5 | 2,94×104 | 440…480 | 542…564 | 2,1×104 | 28,3…40,5 | 2,72…3,46 |

Балки ІІ–ІV серій, що посилювалися залізобетонною обоймою, випробовували в три етапи. Змінними параметрами при цьому були армування обойми підсилення в розтягненій зоні (2ø8, 2ø10, 2ø12), а також рівень діючого навантаження основної конструкції при підсиленні.

На першому етапі дослідження проводили завантаження балок до певного встановленого рівня (0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ). Після досягнення заданого проектного рівня навантаження фіксували.

На другому етапі проводили підсилення балки залізобетонною обоймою.

До третього етапу приступали через 28 діб після влаштування обойми. Підсилені балки випробовували короткочасним навантаженням до руйнування.

У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень згинальних залізобетонних елементів не підсилених і підсилених залізобетонною обоймою під навантаженням.

Напружено-деформований стан підсилених залізобетонною обоймою балок при випробуванні короткочасним навантаженням на згин умовно можна розділити на три стадії. На першій стадії після влаштування залізобетонної обойми приріст деформації основної арматури значно зменшувався, оскільки в роботу включалась додаткова арматура. При цьому приріст деформацій арматури обойми на кожному етапі випробування був більший, ніж в арматурі балки. Друга стадія починається з досягненням напружень в розтягненій арматурі основного або додаткового перерізу межі текучості. Це супроводжувалось збільшенням приросту деформацій робочої арматури і прогинів. Третя стадія – руйнування. При цьому всі стержні розтягненої арматури як основного, так і додаткового перерізів досягають межі текучості. На цій стадії роботи балки спостерігався стрімкий приріст деформацій стержнів робочої арматури основного і додаткового перерізів, а також значне збільшення прогинів балки. Фізичне руйнування підсилених балок проходило внаслідок досягнення напружень у розтягненій арматурі основного й додаткового перерізів границі текучості з подальшим роздробленням бетону стисненої зони обойми.

Величину моменту текучості арматури для балок при короткочасному прикладанні навантаження визначали за допомогою показів мікроіндикаторів годинникового типу, які встановлювали на тримачах на арматурі й бетоні як основного, так і додаткового перерізів. Їх порівнювали з відповідними значеннями відносних деформацій  або , які відповідали напруженню границі текучості відповідно для арматури основного  і додаткового  перерізів. Згинальний момент, при якому відносні деформації в арматурі основного або додаткового перерізів досягали відповідних їм граничних значень, був граничним моментом по текучості арматури основного () або додаткового () перерізів. Величину моменту текучості робочої арматури в балці й обоймі уточнювали за графіками залежності прогинів балок від діючого згинального моменту. Фізичне руйнування експериментальних балок з роздробленням бетону стисненої зони бетону обойми, відбувалося при більшому значенні навантаження, що відповідало .

Типовий характер руйнування підсилених балок наведено на рис. Рис. 3.

Рис. 3. Типовий характер руйнування балок, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження

Для вивчення впливу рівня попереднього навантаження на міцність підсиленої конструкції в межах ІІІ серії були проведені випробування короткочасним навантаженням балок, підсилених при різних рівнях попереднього навантаження з однаковим додатковим армуванням обойми, а саме 2Ø10 А400С. Вибрані рівні навантаження 0.3, 0.5 та 0.7 і 0.9 від граничного  по текучості арматури балки. При проведенні експериментальних досліджень було відзначено, що при підсиленні при дії навантаження 0,5 текучість в обох шарах арматури настала практично одночасно. При дії навантаження 0,3 додаткова арматура обойми першою досягала напружень межі текучості, і навпаки, при більшому попередньому навантаженні 0,7 і 0,9 першою досягала напружень межі текучості арматура основного перерізу. Ефект підсилення визначався співвідношенням граничних моментів по текучості арматури основного і додаткового перерізів із граничним  моментом непідсиленої балки. Максимальний ефект підсилення в середньому склав 1,87 раза і не залежав від рівня діючого при підсиленні навантаження. Вплив рівня попереднього навантаження на міцність і ефект підсилення експериментальних балок проілюстровано на діаграмі, що на рис. Рис. 4.

Аналіз значень прогинів балок показав, що меншому рівню навантаження при підсиленні відповідають менші значення прогинів підсилених балок. Водночас розкриття тріщин інтенсивніше проходило при менших значеннях згинального моменту при підсиленні , оскільки арматура і бетон елементів підсилення краще використовують свій резерв міцності. При граничному навантаженні
) прогини балок, підсилених при дії навантаження рівня 0.3, 0.5 та 0.7 знаходились у межах нормованих значень. Зразки, підсилені при 0,9, набувають граничного прогину при M=. Ширина розкриття тріщин при цьому в усіх зразків знаходиться в межах 0,2…0,4 мм і відповідає вимогам діючих норм.

Для вивчення впливу кількості додаткового поздовжнього армування залізобетонної обойми на міцність балок, підсилених під навантаженням, балки серій ІІ, ІІІ, ІV були підсилені залізобетонною обоймою під навантаженням однакового рівня (0,7) з різним армуванням обойми, а саме: у серії ІІ – 28, у серії ІІІ – 210, у серії IV – 212 А400С.

Аналіз результатів показав, що при збільшенні відсотка армування додаткового перерізу інтенсивність приросту деформацій арматури основного перерізу падала. У підсилених балках з додатковим армуванням обойми 2Ø8 (Бп 2.1-0,7 і Бп 2.2-0,7) приріст деформацій основної арматури після включення в роботу елемента підсилення падав на ~45%, у балках з армуванням обойми 2Ø10 (Бп 3.5-0,7 і Бп 3.6-0,7) зменшення інтенсивності приросту деформацій було зафіксовано на рівні ~60% і для балок IV серії, підсилених обоймою з додатковим армуванням 2Ø12, приріст деформацій арматури зменшувався на ~65%. Зі збільшенням відсотка додаткового армування згинальний момент по текучості арматури основного перерізу збільшувався. Ефект підсилення при цьому змінювався від 1,28 до 1,70. Ефект підсилення, розрахований за згинальним моментом по текучості арматури додаткового перерізу, змінювався від 1,58 до 2,07 раза. Вплив кількості додаткового поздовжнього армування обойми наведено на рис. Рис. 5.

| Рис. 4. Вплив рівня попереднього навантаження на несучу здатність експериментальних балок | Рис. 5. Вплив кількості додаткового поздовжнього армування обойми на несучу здатність експериментальних балок |  |
| --- | --- | --- |

З метою дослідження впливу навантаження граничного рівня при підсиленні на міцність конструкції, балки серій ІІІ і ІV були підсилені обоймою при одночасній дії навантаження рівня (0,9) з різним армуванням обойми, а саме: 210 А400С у серії ІІІ і 212 А400С у серії IV. У процесі експериментальних досліджень було відзначено, що при навантаженні граничного рівня вдалося збільшити згинальний момент по текучості арматури основного перерізу в 1,32…1,36 раза. Завдяки надійному анкеруванню додаткової арматури в тілі обойми вдалося також довести її до межі текучості, тим самим повністю використати її резерв міцності. При цьому ефект підсилення склав 1,88…2,11 раза. Вплив навантаження граничного рівня при підсиленні на міцність проілюстровано на рис. Рис. 6.

Аналіз результатів прогинів балок показав, що їх значення при перевищують нормовані (). Зразки, підсилені при 0.9, набувають граничного прогину при . Ширина розкриття тріщин при цьому в усіх зразках знаходилася у межах допустимих значень – 0,15…0,3 мм.

Рис. 6. Вплив навантаження граничного рівня при підсиленні на несучу здатність експериментальних балок

За результатами досліджень підсилених балок, побудовано графіки залежності деформацій робочої арматури, стисненої грані бетону і прогинів від діючого згинального моменту (рис. Рис. 7).

Дослідження сумісної роботи бетону існуючої балки і бетону підсилення показало, що бетон існуючої балки і бетон підсилення при застосуванні конструкційних заходів деформуються сумісно. Відхилення склало до 8,7%.

| а) б) |  |
| --- | --- |
| в) |  |
| Рис. 7. Характерні графіки деформації арматури (а), прогинів (б), деформації стиснутої грані бетону (в) (на прикладі балки Бп 3.5-0,7) |  |

У четвертому розділі описано методику розрахунку міцності підсилених при дії навантаження залізобетонних згинальних елементів за деформаційною моделлю та інженерною методикою.

Розрахунок міцності на згин залізобетонних елементів, підсилених під навантаженням або з частковим розвантаженням залізобетонних конструкцій, запропоновано виконувати в два етапи. На першому етапі досліджувався напружено-деформований стан нормального перерізу основного елемента від діючого при підсиленні навантаження на основі методики розрахунку за ДСТУ Б В.2.6-156:2010. На другому етапі розрахунок проводили як для комплексного перерізу основної й додаткової частин конструкції. Переріз розглядався як такий, що складається з основного прямокутного обрису з початковим, визначеним на першому етапі напружено-деформованим станом і перерізу обойми коробчастого типу, який в розрахунку представляли у вигляді складеного прямокутного перерізу на всю висоту, шириною, що дорівнює подвоєній товщині стінки обойми, і приєднаних до неї знизу і зверху полиць у межах ширини балки (рис. Рис. 8).

При розрахунку напружено-деформованого стану згинального елемента прямокутного перерізу, підсиленого залізобетонною обоймою під навантаженням, можлива реалізація п’яти форм рівнянь рівноваги перерізу залежно від положення нейтральних осей основного і додаткового елементу після підсилення. Розглянемо детальніше третю форму рівноваги складеного перерізу, яка мала місце при проведенні експериментальних досліджень. Рівняння рівноваги для третьої форми рівноваги записуємо:

|  | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |

Задаючись величиною відносних деформацій бетону на верхній фібрі обойми , з першого рівняння рівноваги (1) методом послідовних наближень знаходили відповідні їм значення осереднених відносних деформацій на нижній фібрі , кривизну додаткового перерізу від додаткового навантаження , повні відносні деформації на верхній  і нижній  грані основного перерізу, кривизну основного перерізу від повного навантаження , деформації ,  і напруження ,  в шарах арматури основного і додаткового перерізів відповідно. При досягненні заданої точності розрахунок при заданій величині деформацій на верхній фібрі обойми  припиняли і визначали з другого рівняння рівноваги (2) відповідне їм значення згинального моменту від додаткового навантаження. Далі збільшували величину відносних деформацій на верхній фібрі бетону додаткового перерізу  і розрахунок повторювали до тих пір, поки виконувалися умови міцності.

| а) поперечний переріз | б) епюри деформацій | в) епюра напружень |
| --- | --- | --- |
| Рис. 8. Напружено-деформований стан згинального елемента прямокутного перерізу, підсиленого залізобетонною обоймою при дії навантаження |  |  |

Рівняння (1, 2) дають можливість дослідити напружено-деформований стан згинального елемента прямокутного перерізу, підсиленого нарощуванням перерізу, у тому числі залізобетонною обоймою, при дії навантаження. Для реалізації автоматизованого розрахунку за запропонованими блок-схемами, що детально наведені у дисертації, було розроблено програму BeamCalcStrenthening на мові програмування С#.

Згідно з вимогами ДБН В.3.1-1-2002 розрахунок міцності підсилених залізобетонних згинальних елементів проводився за інженерною методикою СНиП 2.03.01-84*. При цьому при виконанні підсилення під навантаженням, вищим 0,65 вводили додаткові коефіцієнти умов роботи елемента підсилення: на бетон  і на арматуру . У таблиці Таблиця 2 наведено результати експериментальних досліджень підсилених балок, а також подано результати розрахунку величин граничних згинальних моментів, отримані за інженерною методикою. Аналіз досліджень показує, що дана методика не дозволяє з необхідною точністю визначити міцність балок, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження різного рівня. При нижчих рівнях попереднього навантаження 0,3 і 0,5 розходження між теоретичними і фактичними величинами склало до 8,6% у бік заниження теоретичних величин над експериментальними. При цьому слід зауважити, що арматура додаткового перерізу першою досягала межі текучості, при цьому міцність арматури елемента підсилення була використана повністю. Проте

при вищих рівнях навантаження при підсиленні, а саме 0,7 і 0,9 розходження між величинами згинальних моментів складало до 35,4% у бік завищення теоретичних величин над експериментальними, що неприпустимо. Міцність матеріалів додаткового перерізу при підсиленні на рівні навантаження 0,7 і 0,9 не використовується на 80%, отже, величини коефіцієнтів  і  потребують уточнення.

Таблиця 2

Міцність експериментальних балок, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження, з врахуванням коефіцієнтів використання міцності додаткового перерізу

| Серія | Шифр балки | Гранич. момент за текучістю основної арматури , кНм | За ДБН В.3.1-1-2002 |  | Деформації додаткового перерізу |  | Коеф. використання додаткового перерізу |  | Момент з урахув. коеф. умов роботи , кНм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Арм. | Бетону | Арм. | Бетону |  |  |
| II | Бп 2.1-0,7 | 30.81 | 32.95 | 1.070 | 105.6 | -54.1 | 0.503 | 0.292 | 28.75 | 0.933 |
|  | Бп 2.2-0,7 | 30.23 | 33.48 | 1.108 | 108.0 | -48.1 | 0.514 | 0.260 | 29.13 | 0.964 |
| ІІІ | Бп 3.1-0,3 | 44.18 | 41.56 | 0.941 | 396.0 | -154.4 | 1.0 | 0.776 | 41.24 | 0.933 |
|  | Бп 3.2-0,3 | 43.11 | 41.37 | 0.960 | 342.0 | -132.9 | 1.0 | 0.668 | 40.78 | 0.946 |
|  | Бп 3.3-0,5 | 45.00 | 41.13 | 0.914 | 246.0 | -107.4 | 1.0 | 0.548 | 39.99 | 0.889 |
|  | Бп 3.4-0,5 | 43.83 | 40.78 | 0.930 | 244.0 | -111.6 | 1.0 | 0.569 | 39.67 | 0.905 |
|  | Бп 3.5-0,7 | 36.37 | 38.15 | 1.049 | 120.0 | -63.0 | 0.522 | 0.341 | 32.60 | 0.896 |
|  | Бп 3.6-0,7 | 35.62 | 38.11 | 1.070 | 127.2 | -71.0 | 0.553 | 0.384 | 33.18 | 0.932 |
|  | Бп 3.7-0,9 | 31.43 | 38.35 | 1.220 | 54.7 | -40.0 | 0.238 | 0.204 | 28.26 | 0.899 |
|  | Бп 3.8-0,9 | 31.45 | 38.52 | 1.225 | 67.9 | -40.8 | 0.295 | 0.208 | 29.07 | 0.924 |
| IV | Бп 4.1-0,7 | 40.32 | 43.42 | 1.077 | 135.3 | -73.2 | 0.588 | 0.383 | 37.46 | 0.929 |
|  | Бп 4.2-0,7 | 40.4 | 43.09 | 1.066 | 145.2 | -66.3 | 0.631 | 0.347 | 37.86 | 0.937 |
|  | Бп 4.3-0,9 | 32.56 | 43.64 | 1.340 | 53.1 | -37.2 | 0.231 | 0.187 | 29.56 | 0.908 |
|  | Бп 4.4-0,9 | 32.34 | 43.80 | 1.354 | 48.3 | -35.5 | 0.210 | 0.178 | 29.14 | 0.901 |

Згідно з методикою експериментальних досліджень на кожному етапі випробувань визначали значення відносних деформацій бетону й арматури як основного, так і додаткового перерізів. Таким чином, знаючи деформації елементів підсилення в момент текучості арматури основного перерізу, можна розрахувати експериментальне значення коефіцієнта використання міцності матеріалів додаткового перерізу:

|  | (3) |
| --- | --- |

де  – відносні деформації арматури додаткового перерізу; – деформації арматури додаткового перерізу при досягненні межі текучості;  – відносні деформації стисненої фібри бетону додаткового перерізу;  – граничні деформації стисненої фібри бетону додаткового перерізу.

У таблиці Таблиця 2 наведено експериментальні значення коефіцієнтів використання перерізу додаткової арматури  і бетону . Враховуючи ці коефіцієнти, визначено граничний момент  по текучості арматури основного перерізу за інженерною методикою і проведено порівняння з експериментальними значеннями.

Однак розраховані за даними досліджень коефіцієнти використання додаткового перерізу  і , можуть бути використані виключно для розрахунку балок даного експерименту. Тому запропоновано методику визначення уточнюючих коефіцієнтів  і  при розрахунку несучої здатності при підсиленні нарощуванням перерізу, яку детально наведено в рукописі дисертації.

Для проведення аналізу запропонованих методик розрахунку досліджені підсилені залізобетонні балки були розраховані на міцність нормальних перерізів згідно із запропонованими алгоритмами. В таблиці Таблиця 3 наведено результати розрахунків та їх порівняння з експериментальними даними.

Таблиця 3

Аналіз запропонованих методик розрахунку експериментальних балок, підсилених залізобетонною обоймою

| Серія | Шифр балки | Величина згинальних моментів, кНм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Експерим. |  | Розрахункові |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гранич. по текучості |  | За інженерною методикою |  |  | За деформ. моделлю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Момент , з врах. і | Гранич. по текучості |  |  |  |  |
|  |  | Основ. арм. | Додат. арм. |  |  |  | Осн. арм. | Дод. арм. |  |  |  |
| II | Бп 2.1-0,7 | 30.81 | 37.78 | 0.524 | 0.209 | 28.47 | 29.37 | 34.54 | 0.924 | 0.953 | 0.914 |
|  | Бп 2.2-0,7 | 30.23 | 37.66 | 0.542 | 0.215 | 29.10 | 29.66 | 34.55 | 0.963 | 0.981 | 0.917 |
| ІІІ | Бп 3.1-0,3 | 44.18 | 40.17 | 1.0 | 0.441 | 40.07 | 42.34 | 39.14 | 0.907 | 0.958 | 0.974 |
|  | Бп 3.2-0,3 | 43.11 | 40.08 | 1.0 | 0.445 | 39.91 | 42.37 | 39.09 | 0.926 | 0.983 | 0.975 |
|  | Бп 3.3-0,5 | 45.0 | 43.44 | 0.836 | 0.349 | 36.86 | 39.27 | 41.49 | 0.819 | 0.873 | 0.955 |
|  | Бп 3.4-0,5 | 43.83 | 43.11 | 0.840 | 0.359 | 36.53 | 39.58 | 41.79 | 0.834 | 0.903 | 0.969 |
|  | Бп 3.5-0,7 | 36.37 | 45.85 | 0.546 | 0.248 | 32.39 | 33.79 | 41.58 | 0.891 | 0.929 | 0.907 |
|  | Бп 3.6-0,7 | 35.62 | 44.26 | 0.495 | 0.228 | 31.55 | 32.93 | 41.59 | 0.886 | 0.924 | 0.940 |
|  | Бп 3.7-0,9 | 31.43 | 43.66 | 0.169 | 0.073 | 26.44 | 25.62 | 40.88 | 0.841 | 0.815 | 0.936 |
|  | Бп 3.8-0,9 | 31.45 | 45.71 | 0.171 | 0.077 | 26.39 | 25.47 | 41.10 | 0.839 | 0.810 | 0.899 |
| IV | Бп 4.1-0,7 | 40.32 | 49.53 | 0.503 | 0.245 | 34.96 | 36.89 | 48.78 | 0.867 | 0.915 | 0.985 |
|  | Бп 4.2-0,7 | 40.40 | 49.01 | 0.550 | 0.263 | 35.78 | 37.89 | 48.26 | 0.886 | 0.938 | 0.985 |
|  | Бп 4.3-0,9 | 32.56 | 49.20 | 0.167 | 0.077 | 27.45 | 26.27 | 48.13 | 0.843 | 0.807 | 0.978 |
|  | Бп 4.4-0,9 | 32.34 | 51.30 | 0.156 | 0.070 | 27.20 | 26.21 | 48.19 | 0.841 | 0.810 | 0.939 |

Методика розрахунку на основі деформаційної моделі дозволяє при будь-якому значенні згинального моменту розрахувати напружено-деформований стан згинального елемента, підсиленого під навантаженням. Отже, процес підсилення був промодельований за даною методикою, були визначені деформації та розраховані згинальні моменти на кожній стадії роботи підсиленого перерізу. На графіки з експериментальними даними нанесли отримані результати розрахунку. На рис. Рис. 7 наведено типові зведені експериментальні й теоретичні графіки деформації та прогинів балки від діючого згинального моменту.

Виконані розрахунки за запропонованою інженерною методикою з урахуванням коефіцієнтів використання перерізу показують, що теоретичні величини міцності підсилених балок задовільно узгоджуються з експериментальними даними. Розбіжність за величиною згинального моменту по текучості арматури основного перерізу складала -3,7…-18,1%.

З метою апробації запропонованих методик розрахунку, проаналізовано результати дисертаційної роботи Я.В. Римара «Міцність та деформативність залізобетонних балок, підсилених під навантаженням нарощуванням арматури». В даній роботі проведено експериментальні дослідження залізобетонних згинальних елементів, що підсилюються приварюванням додаткової арматури безпосередньо до робочої і через коротиші під певним рівнем навантаження з вивченням характеристик напружено-деформованого стану конструкцій. Досліджені в роботі підсилені залізобетонні балки були розраховані за наведеними методиками. Результати розрахунків та їх порівняння з експериментальними даними наведено в таблиці Таблиця 4 та на графіках рис. Рис. 9.

Таблиця 4

Міцність балок, підсилених нарощуванням перерізу арматури

| Серія | Шифр балок | Площа пере-різу арма-тури м2104 ( мм) | Момент при підсилен-ні M0, кНм | Величина згинальних моментів, кНм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Експер. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гранич. (текуч. осн. арм.), | За дефор. мод. | За ДБН В.3.1-1-2002, | За інж. методикою |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гранич. (текуч. осн. арм.), |  |  | Гранич. (текуч. осн. арм.), |  |  |  |
| 1 | БЗ 1-1 | 3,08 (214) | - | 23.32 | 21.78 | 22.39 | - | - | 0.960 | 0.934 | - |
|  | БЗ 1-2 |  | - | 23.32 | 21.75 | 22.63 | - | - | 0.971 | 0.933 | - |
| 2 | БПак-2.3-0,3 | 4,65 (214+ 210) | 7,60 | 33.1 | 31.09 | 37.86 | 0.654 | 32.81 | 1.144 | 0.939 | 0.991 |
|  | БПак-2.4-0,3 |  | 7,75 | 33.1 | 31.21 | 37.58 | 0.647 | 32.44 | 1.135 | 0.943 | 0.980 |
|  | БПак-2.5-0,5 |  | 12,15 | 30.44 | 28.10 | 37.28 | 0.452 | 29.27 | 1.225 | 0.923 | 0.961 |
|  | БПак-2.6-0,5 |  | 12,30 | 30.44 | 28.17 | 37.52 | 0.445 | 29.34 | 1.233 | 0.925 | 0.964 |
|  | БПак-2.7-0,75 |  | 19,30 | 25.61 | 23.28 | 34.27 | 0.14 | 24.28 | 1.338 | 0.909 | 0.948 |
|  | БПак-2.8-0,75 |  | 19,70 | 25.61 | 23.08 | 34.81 | 0.123 | 24.43 | 1.359 | 0.901 | 0.954 |
| 3 | БПа-3.1-0,3 |  | 7,65 | 31.62 | 28.80 | 36.31 | 0.648 | 31.74 | 1.148 | 0.911 | 1.004 |
|  | БПа-3.2-0,3 |  | 7,45 | 31.62 | 28.96 | 36.02 | 0.658 | 31.63 | 1.139 | 0.916 | 1.000 |
|  | БПа-3.3-0,5 |  | 12,10 | 28.19 | 26.52 | 36.19 | 0.451 | 29.00 | 1.284 | 0.941 | 1.029 |
|  | БПа-3.4-0,5 |  | 12,5 | 28.19 | 26.29 | 35.84 | 0.435 | 28.48 | 1.271 | 0.933 | 1.010 |
|  | БПа-3.5-0,75 |  | 19,50 | 25.05 | 22.72 | 33.86 | 0.13 | 24.65 | 1.352 | 0.907 | 0.984 |
|  | БПа-3.6-0,75 |  | 19,00 | 25.05 | 22.93 | 33.33 | 0.152 | 24.61 | 1.330 | 0.915 | 0.982 |

| а) БПак 2.5-0.5 (БПак 2.6-0.5) | б) БПа 3.3-0.5 (БПа 3.4-0.5) |
| --- | --- |
| Рис. 9. Характерні графіки деформації арматури експериментальних балок |  |

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що запропоновані методики розрахунку точніше відображають напружено-деформований стан підсилених згинальних елементів, а, отже, й точніше визначають несучу здатність нормальних перерізів балок, підсилених під навантаженням нарощуванням перерізу арматури.

ВИСНОВКИ

- Аналіз раніше проведених досліджень показав, що на даний час проведено незначну кількість експериментальних досліджень та не розроблено єдиної методики розрахунку залізобетонних елементів, підсилених при дії навантаження різної інтенсивності.

- Запропоновано та апробовано методику експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження, яка дозволяє отримати дані про дійсний НДС елементів основного і додаткового перерізів, що відповідає реальному стану підсиленої конструкції.

- В результаті проведення експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження, отримано результати зміни параметрів НДС залежно від таких змінних чинників:

- рівня, діючого на час підсилення, навантаження;

- величини армування обойми при однаковому рівні діючого навантаження;

- впливу навантаження граничного рівня.

- Встановлено, що в балках, підсилених при дії навантаження 0,5, текучість в обох шарах арматури настала практично одночасно. При дії навантаження 0,3 додаткова арматура обойми першою досягала напружень межі текучості, і навпаки, при підсиленні при 0,7 і 0,9 напружень межі текучості першою досягала арматура основного перерізу. При цьому граничного прогину досягали тільки зразки, підсиленні під навантаженням 0,9 при дії моменту . Водночас ширина розкриття тріщин для всіх балок знаходилась в межах 0,2…0,4 мм. Таким чином для повнішого використання характеристик міцності армування та бетону посилення, критерієм вичерпання несучої здатності пропонується прийняти досягнення напружень в арматурі як основного, так і додаткового перерізів межі текучості. При цьому необхідною умовою є забезпечення сумісної роботи основного та додаткового елементів, коректний вибір параметрів обойми підсилення для уникнення крихкого руйнування конструкції.

- В результаті виконаних експериментальних досліджень встановлено, що:

- використовуючи прийнятий критерій вичерпання несучої здатності максимальний ефект підсилення, який склав 89% для обойми з армуванням 210мм, не залежить від рівня діючого при підсиленні навантаження, а залежить лише від конструкції обойми підсилення;

- зі збільшенням відсотка додаткового армування величина згинального моменту в балках, визначеного за текучістю арматури основного перерізу збільшувалась. Ефект підсилення при цьому змінювався від 28% до 70%. Ефект підсилення при врахуванні запропонованого критерію вичерпання несучої здатності склав від 58% до 107%;

- при дії навантаження граничного рівня 0,9 при підсиленні балок залізобетонною обоймою з різним додатковим армуванням ефект підсилення за згинальним моментом текучості додаткової арматури обойми склав 88…111%.

- Запропоновані на основі нелінійної деформаційної моделі методика, алгоритм та автоматизована програма визначення міцності нормальних перерізів і параметрів напружено-деформованого стану залізобетонних балок, підсилених нарощуванням перерізу при дії навантаження, яка з необхідною точністю визначає несучу здатність комплексного конструктивного елемента. Розбіжність з експериментальними даними в основному складала до -12,7%. При цьому для всіх балок експериментальні величини міцності були вищими за теоретичні.

- Запропоновано до інженерної методики ДБН В.3.1-1-2002 ввести корегуючі коефіцієнти використання перерізу додаткової арматури  й
бетону , а також розроблено методику їх визначення.
Застосування зазначених коефіцієнтів дозволяє визначити міцності експериментальних балок, підсилених залізобетонною обоймою з достатньою точністю. Розбіжність складає -3.7…-18.1% у бік перевищення експериментальних величин над розрахунковими.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Бліхарський, З. Я. Експериментально-теоретичні дослідження міцності залізобетонних балок, підсилених під навантаженням. [Текст] / З. Я. Бліхарський, Я. В. Римар, Д. І. Дубіжанський // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Теорія та практика будівництва”. − Львів: Видавництво НУ„ЛП”, 2007. − №600. − С. 19–22.

- Розрахунок підсилених залізобетонних конструкцій з застосуванням деформаційної моделі. [Текст] / З. Я. Бліхарський, Я. В. Римар, І. В. Васильєв, Д. І. Дубіжанський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. − Рівне: НУВГП, 2009. − Вип. 19. − С. 323–330.

- Дубіжанський, Д. І. Експериментальні дослідження міцності залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою під навантаженням. [Текст] / Д. І. Дубіжанський, Р. Є. Хміль // «Геодезія, архітектура та будівництво». Матеріали ІІІ міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010. – Львів, 2010 – С. 78–79.

- Дубіжанський, Д. І. Методика експериментальних досліджень міцності і деформативності залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою під навантаженням [Текст] / Д. І. Дубіжанський, З. Я. Бліхарський, Р. Є. Хміль // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне, 2011. – Вип. 22. – С.795–801.

- Хміль, Р. Є. Міцність згинальних елементів, підсилених залізобетонною обоймою за дії навантаження. [Текст] / Р. Є. Хміль, Бліхарський З. Я., Дубіжанський Д. І. //Вісник ОДАБА. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012. – Вип. № 47. Частина 2. – С. 376–382.

- Бліхарський, З. Я Дослідження впливу додаткового армування на міцність балок, підсилених обоймою за дії навантаження [Текст] / Бліхарський З. Я., Р. Є. Хміль, Дубіжанський Д. І. // Науково-технічний збірник “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві.” №2. Вінниця – С. 12–15.

- Дубіжанський, Д. І. Теоретичне визначення міцності залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою за дії навантаження за інженерною методикою [Текст] / Д. І. Дубіжанський, Р. Є. Хміль, З. Я. Бліхарський // Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2012. – Вип. №742. – С. 70–74.

- Бліхарський, З. Я. Розрахунок міцності нормальних перерізів залізо-бетонних балок, підсилених при дії навантаження, з врахуванням вимог нових норм проектування [Текст] / З. Я Бліхарський., Р. Є. Хміль, Д. І. Дубіжанський // Будівельні конструкції: міжвідомчий науково-технічний збірник «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону». – Вип. 78: В 2-х кн.: Книга 1. – Київ: ДП НДІБК, 2013. – С. 307–314.

АНОТАЦІЯ

Дубіжанський Д.І. Міцність та деформативність залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою під навантаженням. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2013.

В дисертації досліджено несучу здатність нормальних перерізів, деформативність та тріщиностійкість згинальних залізобетонних елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження.

Отримано результати експериментальних досліджень та проаналізовано зміну параметрів НДС залежно від рівня діючого на час підсилення навантаження, величини додаткового армування обойми при однаковому рівні діючого навантаження, впливу навантаження граничного рівня. Визначено три характерні стадії НДС залізобетонних балок, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження.

Запропоновано методику визначення міцності нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження, на основі нелінійної деформаційної моделі ДБН В.2.6-98:2009 ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Удосконалено інженерну методику розрахунку згідно ДБН В.3.1-1-2002 із застосуванням підходів СНиП 2.03.01-84*, до якої запропоновано ввести корегуючі коефіцієнти використання перерізу додаткової арматури й бетону. Аналіз методик на основі проведених експериментальних досліджень показав добру збіжність результатів.

Запропоновано змінити критерій вичерпання несучої здатності елементів, підсилених залізобетонною обоймою. В якості критерію вичерпання несучої здатності пропонується прийняти досягнення арматурою як основного, так і додаткового перерізів напружень межі текучості.

Ключові слова: згинальні залізобетонні елементи, нормальні перерізи, підсилення під навантаженням, залізобетонна обойма, несуча здатність, методика розрахунку.

АННОТАЦИЯ

Дубижанский Д. И. Прочность и деформативность железобетонных балок, усиленных железобетонной обоймой под нагрузкой. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения. – Национальный университет "Львовская политехника", Львов, 2013.

В диссертации исследованы несущая способность нормальных сечений, деформативность и трещиностойкость изгибаемых железобетонных элементов, усиленных железобетонной обоймой под нагрузкой.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложены цель и задачи исследований, связь работы с научными программами, научная новизна, практическая ценность работы, представлена ее общая характеристика.

В первом разделе выполнен обзор методов усиления железобетонных балочных конструкций, проведен анализ экспериментально-теоретических исследований прочности усиленных железобетонных балок и напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций, усиливаемых под нагрузкой.

Второй раздел содержит программу и методику экспериментальных исследований нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов, усиленных железобетонной обоймой под нагрузкой.

Для достижения поставленной цели и реализации задач было  изготовлено 16 опытных балок. Разработанная программа и методика экспериментальных исследований обеспечила получение новых данных о работе изгибаемых железобетонных элементов, усиленных железобетонной обоймой под нагрузкой.

В третьем разделе приведены результаты экспериментальных исследований изгибаемых железобетонных элементов не усиленных и усиленных железобетонной обоймой под нагрузкой.

Получены данные экспериментальных исследований прочности, прогибов усиленных железобетонной обоймой балочных конструкций в зависимости от уровня нагрузки при усилении, процента армирования обоймы усиления, а также при усилении под нагрузкой предельного уровня. Определены три характерных стадии НДС железобетонных балок, усиленных при воздействии нагрузки.

В четвертом разделе описана методика расчета прочности усиленных при действии нагрузки железобетонных изгибаемых элементов по деформационной модели и инженерной методике ДБН В.3.1-1-2002.

В разделе детально описана методика и разработан алгоритм расчета несущей способности и напряженно-деформированного состояния железобетонных изгибаемых элементов, усиленных под нагрузкой, с учетом реальных свойств бетона и арматуры основного и дополнительного сечений. Также предлагается уточнить расчет прочности нормальных сечений железобетонных конструкций, усиленных при действии загрузки, по инженерной методике ДБН В.3.1-1-2002 введением в расчет коэффициентов использования дополнительного сечения для бетона и арматуры.

Для проведения анализа и апробации предложенных методик исследованные усиленные железобетонные балки были рассчитаны на прочность нормальных сечений согласно предложенных алгоритмов. Сравнительный анализ показал удовлетворительное сходство экспериментальных и теоретических данных.

Ключевые слова: изгибаемые железобетонные элементы, нормальные сечения, усиление под нагрузкой, железобетонная обойма, несущая способность, методика расчета.

ANNOTATION

D. Dubizhanskyy I. Strength and deformability of reinforced concrete beams strengthened with reinforced concrete ring under load - Manuscript.

The dissertation is on receiving of the scientific degree on speciality Candidate of technical sciences due to the specialization 05.23.01 – building constructions, buildings and structures. – National University “L’viv Polytechnics”, L’viv, 2013.

Bearing capacity of normal cross section, deformability and crack resistance of bending concrete elements reinforced with reinforced concrete ring under load were investigated in the dissertation.

Research was conducted. The results of changes of stress-strain state settings depending on the load level, additional reinforcement, influence of limit level load were analyzed. The three characteristic stages of stress-strain state of reinforced concrete beams strengthened with reinforced concrete ring were defined.

The method of determining the strength of normal cross section reinforced concrete beams, strengthened with reinforced concrete ring under load based on non-linear deformation model was proposed. Engineering methods of SNIP 2.03.01-84* and DBN В.3.1-1-2002 were improved with the use of adjustment factors of additional reinforcement and concrete use. Analysis of methods based on experimental investigations was conducted. It showed good reproducibility.

It was proposed to change the bearing capacity exhaustion criteria for the reinforced concrete elements reinforced with reinforced concrete ring. The achievement of main and additional steel reinforcement of yield point stresses proposed as criteria of exhaustion of bearing capacity.

Key words: bending reinforced concrete elements, normal cross sections, strengthening under load, reinforced concrete ring, bearing capacity, methodology of calculation.