Національний університет "Львівська політехніка"

Красінський Володимир Васильович

УДК 668.395.6+678.029.5:669:666

Композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостями

05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук

Львів-2009

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка"

Міністерства освіти і науки України

| Науковий керівник – | доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович, Національний університет "Львівська політехніка", завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас |
| --- | --- |
| Офіційні опоненти – | доктор технічних наук, професор Стухляк Петро Данилович, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій |
|  | кандидат технічних наук Григоренко Тетяна Іллівна, Український державний науково-дослідний інститут пластичних мас, м. Донецьк, завідувач відділом розробки клеїв, герметиків і покриттів |

Захист відбудеться  “___” _________2009 року  о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.07 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів-13, вул.С.Бандери, 12, корпус 8, ауд. 339).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. Професорська,1)

Автореферат розісланий  “___” _________2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.07

кандидат технічних наук, доцент					Б.О. Дзіняк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одержання нових видів феноло-формальдегідних полімерів має практичне значення. Вони застосовуються як клейові матеріали, антикорозійні покриття і зв’язні для виготовлення прес-порошків. Розвиток галузі полімерних клеїв та захисних покрить вимагає створення нових полімерних матеріалів із заданим поєднанням властивостей, в першу чергу, з підвищеною адгезійною міцністю, водо- та хімстійкістю, термотривкістю.

Широке застосування феноло-формальдегідні смоли знайшли в процесах склеювання скла і металу. Зокрема, при виготовленні електричних жарівок як зв'язне у клейовій мастиці, яка застосовується для з'єднання металевого цоколя зі скляною колбою, використовують новолакову феноло-формальдегідну смолу (ФФС). Клейові композиції на основі ФФС поряд із значними перевагами (доступність сировини, дешевизна, легкість виготовлення лаку, хороші діелектричні властивості, добра хімічна стійкість) мають і суттєві недоліки – висока крихкість наповнених ФФС через пористість, недостатня адгезія до металу і скла. Тому проблема одержання нових і модифікації існуючих полімерних клейових композицій, що використовуються для склеювання металів і скла, є завжди актуальною з причини  значного браку виготовлених електричних жарівок.

Одним із напрямків вирішення цього питання є модифікація феноло-формальдегідних композицій з використанням епоксидіанової смоли та полімерів N-вінільного ряду. Використання епоксидних сполук як модифікаторів для феноло-формальдегідних смол забезпечує комплексне покращення  властивостей “зшитих” фенопластів, як внаслідок утворення додаткових просторових структур в резиті, так і наявності у ланцюгу полярних функційних груп. Серед полімерів N-вінільного ряду великий практичний інтерес представляє полівінілпіролідон. Цей полімер характеризується специфічною реакційною здатністю, широким діапазоном розчинності, яскраво вираженою здатністю до комплексоутворення і підвищеною адгезією до різноманітних підкладок завдяки наявності карбаматних груп.

Відомості про поєднання феноло-формальдегідних смол та ПВП в полімерних композиціях та, зокрема, в клейових композиціях в літературних джерелах відсутні. Отже, проведення системних досліджень композицій на основі ФФС, ПВП та епоксидної смоли є актуальним і представляє як теоретичний, так і практичний інтерес.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі хімічної технології переробки пластмас Національного університету "Львівська політехніка" відповідно з науковим напрямком кафедри "Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікації, суміщення, переробки функціоналізованих кополімерів і полімерних композитів та вироби (мембрани, оптичні, литтєві, конструкційні, плівкові, клейові, ізоляційні, адгезиви і технологічні рідини) зі спеціальними властивостями".

Мета і задачі дослідження. Розроблення реакційноздатних композицій з покращеними адгезійними властивостями на основі системного дослідження феноло-формальдегідних смол новолакового типу, модифікованих полівінілпіролідоном і епоксидною смолою, та встановлення впливу цих модифікаторів на технологічні і експлуатаційні властивості одержаних матеріалів, в тому числі клеїв та зв'язного для виготовлення прес-порошків.

Для реалізації мети передбачено виконання наступних завдань:

- встановити можливість і дослідити хімічну взаємодію ФФС та ПВП в процесі затвердження композиції епоксидною смолою;

- встановити вплив концентрації компонентів, каталізаторів і умов затвердження на фізико-механічні та технологічні властивості композицій, а також клеїв на їх основі;

- визначити вплив природи, концентрації і гранулометричного складу наповнювачів на технологічні та експлуатаційні властивості композитів; дослідити композиції в процесі пресування;

- оптимізувати склад композиції за допомогою математичного планування експерименту, визначити величини коефіцієнтів регресії та побудувати лінії рівних значень властивостей для регулювання складу композицій;

- розробити технологічні рекомендації щодо створення клейової мастики на основі модифікованих композицій з метою використання її в процесі   виготовлення електричних жарівок.

Об'єкт дослідження – закономірності формування комплексу фізико-механічних, адгезійних, електроізоляційних властивостей феноло-формальдегідних смол новолакового типу, модифікованих полівінілпіролідоном та епоксидною смолою і регулюваня технологічних та експлуатаційних властивостей композиційних матеріалів.

Предмет дослідження – композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол новолакового типу з додатками ПВП та епоксидної смоли.

Методи досліджень. Основні результати роботи одержані з використанням сучасних методів досліджень: інфрачервоної спектроскопії, термогравіметричного та диференційно-термічного аналізів, модуль-деформаційного методу визначення деформаційних властивостей та ін.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що модифікація новолакових ФФС полівінілпіролідоном та епоксидною смолою дозволяє здійснювати затвердження композиції без уротропіну з утворенням комбінованої сітки, що сприяє підвищенню теплостійкості, водотривкості, адгезійних, міцнісних та електроізоляційних властивостей і, одночасно, обумовлює вищу пластичність затверджених матеріалів.

Методами ІЧ-спектроскопії, ДТА, ДТГ, гель-фракції, а також з використанням модельних сполук вперше доведено, що при температурах вищих за 100 ºС макромолекули ФФС приєднуються до ПВП за участі вільних метоксильних груп ФФС новолакового типу та карбаматних груп в макромолекулах ПВП.

Методом математичного планування побудовані лінії рівних значень властивостей залежно від композиційного складу та визначені коефіцієнти регресії, що передбачає розроблення процесу одержання матеріалу з прогнозованими властивостями.

Встановлена залежність технологічних і експлуатаційних властивостей композитів з додатками ПВП та ЕД-20 від природи та гранулометричного складу наповнювачів, визначено, що найвищими адгезійними властивостями для клейових з'єднань "сталь-сталь", "сталь-скло" відзначається композиція з мармуровою крихтою. Оптимальними параметрами процесу затвердження композитів є: температура затвердження 140-160 ºС, час затвердження 20-30 хвилин.

Встановлено, що модифіковані полівінілпіролідоном та епоксидною смолою феноло-формальдегідні смоли новолакового типу характеризуються високим показником тиксотропності. Утворення тиксотропних структур відбувається внаслідок фізико-хімічної взаємодії активних функційних груп феноло-формальдегідного олігомеру з активними функційними групами ЕД-20 та ПВП з утворенням водневих зв'язків. Разом з тим, життєздатність розроблених композицій є достатньо високою і складає 30 діб.

Практичне значення одержаних результатів. В роботі вперше розроблені основи технології хімічної модифікації новолакової феноло-формальдегідної смоли сумісно полівінілпіролідоном і епоксидіановою смолою та обгрунтовані умови процесу її затвердження в присутності N,N-диметиланіліну і розроблені основи технології виготовлення наповненої клейової мастики на основі створених модифікованих композицій.

Показано, що розроблена композиція на основі модифікованої ПВП та ЕД-20 феноло-формальдегідної смоли володіє значно вищими експлуатаційними властивостями у порівнянні з феноло-формальдегідними композиціями з іншими модифікуючими доданками при затвердженні уротропіном. Позитивний ефект модифікації полівінілпіролідоном та епоксидною смолою проявляється в області концентрацій ПВП 0,5 – 1 % мас., ЕД-20 – 25 – 30 % мас. в присутності 1 % мас. ДМА, зокрема адгезійна міцність зростає в 4 рази, ударна міцність, міцність при статичному згинанні, поверхнева твердість та питомий об'ємний електричний опір зростають в 1,5 – 2,5 рази.

Розроблена методика керованого процесу виготовлення необхідної композиції конкретного призначення при допомозі виведених математичних залежностей властивостей від композиційного складу.

Встановлено, що модифіковані композиції, наповнені дисперсними наповнювачами, є прес-матеріалами, які характеризуються співрозмірним з промисловими зразками часом затвердження під тиском без виділення токсичних продуктів.

Визначені технологічні та експлуатаційні властивості нових прес-порошків на основі розробленого комбінованого зв'язного з новолаку, епоксидіанової смоли та полівінілпіролідону, показано, що вони мають час витримки при затвердженні під тиском у межах 0,8-1,4 хв / мм, а затверджені матеріали володіють вищими електроізоляційними властивостями у порівнянні з промисловими прес-порошками, що дозволяє рекомендувати їх як прес-матеріали, які не виділяють шкідливих летких продуктів при пресуванні. Обгрунтовано технологічні параметри переробки та розроблено технологічні рекомендації щодо одержання пресованих виробів з прес-порошків – температура пресування 145-175 °С, тиск при пресуванні 30-45 МПа.

Встановлено, що найбільш придатною клейовою мастикою для склеювання скла з металом є композиція з мармуровою крихтою. Представлена принципова технологічна схема одержання клейової мастики та обгрунтовані норми технологічного режиму. Клейова мастика на основі модифікованої ФФС та мармурової крихти за адгезійною здатністю, міцністю, теплостійкістю і електроізоляційними властивостями переважає відомі промислові клейові мастики, що використовуються для цоколювання електричних жарівок, і може бути рекомендована для використання у виробництві жарівок на ВАТ "Іскра", м. Львів. Актом промислових випробувань клейової мастики на ТзОВ "Пальмира" (м. Самбір) підтверджено ефективність застосування розробленої мастики в процесах склеювання скла з металом. Розроблено тимчасовий технологічний регламент на виготовлення експериментальної партії клейової мастики.

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному аналізі вітчизняних та закордонних літературних джерел, виконанні експериментальної частини та обробці даних експерименту, у формуванні в співавторстві із науковим керівником зав. кафедри хімічної технології переробки пластмас, д.х.н., проф. О.В. Суберляком та к.т.н., доц.                Й.М. Шаповалом основних положень та висновків роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень були представлені на 63-тій студентській науково-технічній конференції (Львів, 2006), Сьомій Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 2006), П'ятій відкритій науковій конференції професорсько-викладацького складу інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 2006), Восьмій Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 2007), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 2007), ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Хімія і сучасні технології”  (Дніпропетровськ, 2007), Двадцать седьмой международной конференции „Композиционные материалы в промышленности (Славполиком)” (Ялта, 2007), IV науково-технічній конференції „Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості” (Львів, 2007), ХІ Українській конференції з високомолекулярних сполук (Дніпропетровськ, 2007), І Міжнародній (ІІІ Всеукраїнській) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ, 2008).

Публікації. Основний зміст роботи опубліковано у 17 наукових працях, зокрема 6 статтях, 10 тезах доповідей науково-технічних конференцій та 1 патенті України на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, що містить 163 назви, і додатків. Основний зміст роботи викладений на 135 сторінках друкованого тексту, вони містять 52 рисунки і 27 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність теми, сформульовано мету, завдання досліджень, показано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. Викладено основні положення, які виносяться на захист дисертації та дані про апробацію і публікацію результатів досліджень.

У першому розділі висвітлено огляд літературних джерел про основні напрямки модифікації феноло-формальдегідних смол. Проаналізовано вплив модифікуючих доданків на експлуатаційні та технологічні властивості феноло-формальдегідних композицій. Наведений аналіз науково-технічної літератури та патентно-інформаційних джерел з питань одержання композицій на основі феноло-формальдегідних, епоксидних смол і ПВП та прослідковано вплив компонентів на властивості одержаних матеріалів. Показана перспективність використання полівінілпіролідону і епоксидіанової смоли для модифікації феноло-формальдегідних смол з метою одержання композиційних матеріалів на їх основі з покращеними адгезійними та експлуатаційними властивостями.

У другому розділі наведено основні характеристики вихідних речовин та матеріалів, викладені методики проведених експериментальних досліджень.

Як зв'язне було використано феноло-формальдегідну смолу новолакового типу марки СФ-0112, в яку вводили ПВП молекулярної маси 12600 і епоксидіанову смолу ЕД-20, а також полівінілбутираль (ПВБ). Для прискорення процесу затвердження епокси-новолакових композицій (ЕНК) використовували каталізатор амінного типу – N,N-диметиланілін (ДМА), затвердження чистих феноло-формальдегідних композицій здійснювали з застосуванням затверджувача гексаметилентетраміну (уротропіну). Для наповнення композицій використовували порошок заліза, каолін, мармурову крихту, кварцовий пісок, аеросил А-300, мелене скло, воластоніт, деревну муку. З метою забезпечення стійкості до седиментації застосовували дисперсні наповнювачі.

Затвердження феноло-формальдегідної композиції здійснювали впродовж 15-24 – 1440 хв залежно від температурного режиму.

Вивчення процесів затвердження епокси-новолакових композицій здійснювали за допомогою визначення гель-фракції, фотоколориметрії, інфрачервоної спектроскопії, диференційно-термічного та термогравіметричного аналізів, хімічного титрування. Адгезійну міцність клейових з'єднань сталь-сталь і сталь-скло при зсуві та відриві визначали згідно ГОСТ 14759-69 і 14760-69 відповідно; поверхневу твердість і деформаційні властивості на консистометрі Хеплера; ударну в'язкість на електронному маятниковому копрі типу 2083КМ-0.4; електроізоляційні властивості на тераометрі марки Е6-13А. Для вимірювань внутрішніх напружень в клейових швах використовували консольний метод.

У третьому розділі розглянуто фізико-хімічні закономірності процесу затвердження епокси-новолакових композицій в присутності ПВП та ДМА. Маючи за мету розроблення композиційних матеріалів на основі феноло-формальдегідних смол, модифікованих ПВП і ЕД-20, досліджували можливість поєднання компонентів в одній системі. Показано, що ФФС та ПВП добре суміщаються між собою, однак, цей процес не супроводжується утворенням зшитих структур на "холоду". Разом з тим, нагрівання суміші супроводжується структуруванням із зростанням вмісту гель-фракції з підвищенням температури (рис. 1).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Вплив вмісту ЕД-20 (а) та ПВП (б) на вихід гель-фракції композицій залежно від режиму затвердження: 1 – 80 ºС; 2 – 120 ºС; 3 – 140 ºС; 4 – 160 ºС. |  |

При зростанні вмісту ПВП в композиції до 1 % мас. ступінь затвердження також зростає, при подальшому збільшенні концентрації ПВП вихід гель-фракції зменшується. Це пояснюється вимиванням з резиту розчиненої частки ПВП, що не вступила в хімічну взаємодію з ФФС. Максимум вмісту гель-фракції спостерігається при вмісті ЕД-20 в межах 25-50 % мас. в присутності ПВП – 0,5-1 % мас., ДМА – 1 % мас.

Оптимальними умовами затвердження ЕНК є: температура затвердження в межах 140-160 ºС впродовж 20-30 хвилин.

Оскільки вміст гель-фракції в полімерній композиції характеризує лише ступінь зв'язування компонентів у єдину тривимірну структуру, то для розкриття можливого хімізму процесу взаємодії функційних груп ПВП та ФФС використовували методи диференційно-термічного аналізу, ІЧ-спектроскопії та хімічного титрування.

На кривих ДТА зразків композицій (рис. 2) в області температур 105 – 155 °С, на відміну від зразка чистої ФФС, спостерігається поява чітко вираженого ендотермічного ефекту, який відповідає процесу хімічної взаємодії ФФС з ПВП. Максимуми ендоефектів зразків, в залежності від концентрації ПВП, проявляються в межах температур 115 – 140 °С. Хімічна реакція полягає у прищепленні ланцюгів ФФС за участі метоксильних груп до лактамного кільця ПВП з утворенням прищепленого кополімеру кополі(вінілпіролідон-пр-метиленфенол).

Збільшення вмісту ПВП у вихідній суміші приводить до поглиблення ендотермічного ефекту хімічної взаємодії між компонентами композиції і зміщує його в область вищих температур, очевидно, внаслідок зростання молекулярної маси продукту взаємодії і утворення міжмолекулярних поперечних зв'язків.

Наявність метоксильних груп в структурі ФФС підтверджується методом хімічного титрування та ІЧ-спектроскопією. На ІЧ-спектрах, окрім смуг поглинання в області 1200 см-1, які є характеристичними для фенольних гідроксилів, чітко проявляються смуги поглинання в області 1040 см-1, властивих для метоксильних груп.

| Рис. 2. Диференційно-термічний аналіз композицій: 1 – ФФС новолакового типу; 2 – ФФС : ПВП = 294 : 1; 3 – ФФС : ПВП=147 : 1; 4 – ФФС : ПВП=73 : 1; 5 – ПВП. | Рис. 3. Диференційно-термічний аналіз затверджених зразків ФФС (1) та ЕНК (2). |
| --- | --- |

Про те, що інтенсивність процесу приєднання ФФС до ПВП в умовах нагрівання суміші зростає при температурах вищих за 120 °С свідчать дані ІЧ-спектроскопічного аналізу. На спектрах зразків композиції, прогрітих впродовж 1 год при 120 °С, спостерігається відчутне зростання смуги поглинання естерного зв'язку при 1735 см-1 і зменшення смуг поглинання піролідонового циклу та метоксильних груп при 1700 см-1 та 1040 см-1. Одночасно, інтенсивність смуг поглинання фенольних гідроксилів при 1200 см-1 залишається незмінною для всіх зразків, що підтверджує перебіг реакції ПВП саме з вільними метоксильними групами ФФС. Підтверджена також реакція  ФФС з ЕД-20 за участі фенольних груп ФФС та встановлені раціональні умови каталітичного процесу утворення "епокси-новолакової смоли".

Практичний інтерес представляють результати впливу ПВП і ЕД-20 на термостійкість затверджених в присутності ДМА композицій. Характер кривих диференційно-термічного аналізу зразків ФФС і композиції з ЕД-20 та ПВП, затверджених при температурі 160 °С, є ідентичним (рис. 3). Однак, температура початку розм'якшення структури для модифікованої композиції порівняно з немодифікованою зміщена в область вищих температур, що підтверджує її вищу теплостійкість. Даний факт є додатковим підтвердженням перебігу хімічної взаємодії між компонентами композиції, яка, очевидно, супроводжується зростанням ступеню зшивання з утворенням, скоріше всього, комбінованої просторової сітки, що сприяє також зміщенню в бік вищих температур процесу ефективного окиснення.

Проведені дослідження підтвердили участь ПВП у формуванні просторової сітки в процесі затвердження епокси-новолакової композиції. Можна припустити, що в процесі структурування епокси-новолакової композиції в присутності ПВП, окрім основної реакції між епоксидними групами ЕД-20 та фенольними гідроксилами ФФС, відбувається додаткова взаємодія між гідроксильними групами епоксидної смоли, кількість яких зростає з перебігом затвердження, та лактамними циклами ПВП, які не провзаємодіяли з метоксильними групами ФФС. В результаті відбувається реакція з розкриттям піролідонового циклу з утворенням складноестерних зв'язків.

Отже, макромолекули ПВП можуть виступати хімічними містками між окремими структурними фрагментами в затвердженому матеріалі. Очевидно, спостерігається ефект утворення структури "змійка в сітці", що приводить до підвищення тепло- та термотривкості затверджених композицій. Додаткове зв'язування виникає при відповідному співвідношенні компонентів композиції та режимі її затвердження (при нагріванні до 150 – 160 ºС). Раціональним співвідношенням компонентів у композиції в цьому випадку є (% мас.): ФФС:ЕД-20:ПВП:ДМА = 73,5:25:0,5:1.

В четвертому розділі подані результати досліджень фізико-механічних, теплофізичних, адгезійних, антикорозійних та електроізоляційних  властивостей композицій на основі розроблених епокси-новолакових композицій з додатками ПВП. Розглянуто вплив складу композиції та природи дисперсних наповнювачів на адгезійні та міцнісні властивості модифікованих композитів.

Збільшення кількості епоксидної смоли та ДМА в композиції приводить до покращення таких фізико-механічних характеристик, як міцність при статичному згинанні і теплостійкість, а ударна в'язкість та поверхнева твердість підвищуються лише до певної концентрації ЕД – 20 та ДМА в композиції. Зростання фізико-механічних показників таких композицій можна пояснити утворенням більш щільної тривимірної сітки при їх затвердженні, причому значення фізико-механічних показників зростають при зростанні температури затвердження композицій. Обгрунтований раціональний вміст компонентів у композиції: ЕД-20 – 20-30 % мас., ДМА – 1 % мас.

Залежність фізико-механічних властивостей досліджуваних композицій від кількості ПВП має екстремальний характер з максимумом при вмісті ПВП 1 % мас. Збільшення вмісту ПВП в композиції вище 1 % мас. призводить до зниження теплостійкості (табл. 1), міцності при статичному згинанні, ударної в'язкості та поверхневої твердості незалежно від режимів затвердження. Це пояснюється тим, що введення ПВП в малих кількостях супроводжується утворенням хімічних вузлів зшивки в процесі затвердження смоли, а при подальшому збільшенні вмісту ПВП впорядкованість в пакуванні ланцюгів руйнується, що веде до більшої дефектності структури з фізичними зв'язками і, відповідно, зменшується твердість, міцність при згинанні, ударна в'язкість та теплостійкість. Оптимальним є вміст ПВП в композиції 0,5 – 1,0 % мас.

Таблиця 1

Залежність теплостійкості за Віка затверджених композицій* від складу

| Склад композицій, % мас. |  |  |  | Тепло-стійкість за Віка, ТВ, ºС | Температура розм'якшення, Трозм, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноло-формальдегідна смола | Епоксидна смола | ПВП | ДМА |  |  |
| 74,25 | 25 | 0,5 | 0,25 | 80 | - |
| 74 | 25 | 0,5 | 0,5 | 88 | - |
| 73,5 | 25 | 0,5 | 1 | 120 | - |
| 72 | 25 | 0,5 | 2,5 | 130 | - |
| 74 | 25 | 0 | 1 | 115 | - |
| 73,5 | 25 | 0,5 | 1 | 120 | - |
| 73,0 | 25 | 1,0 | 1 | 125 | - |
| 71,5 | 25 | 2,5 | 1 | 110 | 130 |
| 69,0 | 25 | 5,0 | 1 | 100 | 125 |
| 97,5 | 1 | 0,5 | 1 | 86 | 120 |
| 93,5 | 5 | 0,5 | 1 | 82 | 120 |
| 88,5 | 10 | 0,5 | 1 | 100 | - |
| 73,5 | 25 | 0,5 | 1 | 120 | - |
| 48,5 | 50 | 0,5 | 1 | 130 | - |

*Зразки затверджували при 150 – 160 °С впродовж 25 – 30 хвилин

Значення ударної в'язкості для модифікованих композицій в 1,5-2 рази вищі у порівнянні з немодифікованими. Отже, введення ЕД-20 та ПВП покращує пластичність матеріалів на основі новолакових ФФС. Причому пластичні властивості одержаних модифікованих композицій можна регулювати в широких межах, змінюючи їх кількісний компонентний склад та режим затвердження.

За визначеним значеням модуля деформації модифіковані матеріали можна віднести до низькодеформативних, для яких характерні в основному зворотні деформації і сильна пружна післядія. Із збільшенням вмісту ПВП до 1 % мас. зростання коефіцієнта структури, який характеризує наявність просторової флуктуаційної сітки, вказує на зміцнення структури полімеру внаслідок формування додаткових фізичних та хімічних зв’язків. Слід відзначити, що при подальшому збільшенні кількості ПВП значення коефіцієнта структури зменшується.

Аналіз результатів вимірювань адгезійної міцності клейових з'єднань на основі модифікованих феноло-формальдегідних композицій з різним вмістом ПВП і ЕД-20 показав (табл. 2.), що введення в склад епокси-новолакової композиції невеликих кількостей ПВП суттєво покращує адгезійні властивості з'єднань на основі такої композиції. При цьому внутрішні напруження в клейових швах значно знижуються. Однак зростання вмісту ПВП більше 1 % мас. призводить до погіршення цих характеристик. Встановлено, що при вмісті ЕД-20 25 % мас. на 75 % мас. новолакової феноло-формальдегідної смоли при вмісті ДМА – 1 % мас. адгезійна міцність композиції відповідає максимальним значенням. Таку кореляцію значень адгезійної міцності пояснюють оптимальним співвідношенням інгредієнтів композиції та кінцевим формуванням її тривимірної гратки, що добре узгоджується з літературними даними.

Таблиця 2

Адгезійна міцність клейових з’єднань «метал-скло» на основі модифікованих композицій в залежності від складу*

| Склад композицій, % мас. |  |  |  | Міцність при зсуві, МПа | Міцність при відриві, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Феноло-формальдегід-на смола | Епоксидна смола | Полівінілпі-ролідон | Диметил-анілін |  |  |
| 74,25 | 25 | 0,5 | 0,25 | 1,962 | 0,844 |
| 74 | 25 | 0,5 | 0,5 | 3,825 | 1,356 |
| 73,5 | 25 | 0,5 | 1,0 | 5,756 | 1,960 |
| 72 | 25 | 0,5 | 2,5 | 6,613 | 3,252 |
| 74 | 25 | 0 | 1 | 4,878 | 1,329 |
| 73,5 | 25 | 0,5 | 1 | 5,756 | 1,960 |
| 73 | 25 | 1,0 | 1 | 6,428 | 2,385 |
| 71,5 | 25 | 2,5 | 1 | 4,839 | 1,425 |
| 69 | 25 | 5,0 | 1 | 3,116 | 1,087 |
| 97,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,933 | 0,428 |
| 93,5 | 5 | 0,5 | 1 | 1,612 | 0,684 |
| 88,5 | 10 | 0,5 | 1 | 2,823 | 0,952 |
| 73,5 | 25 | 0,5 | 1 | 5,756 | 1,960 |
| 48,5 | 50 | 0,5 | 1 | 7,532 | 2,114 |

*Зразки затверджували при 150 – 160 °С впродовж 25 – 30 хвилин

Оскільки електрична жарівка нагрівається при роботі до високих температур, то було досліджено вплив температури експлуатації на адгезійну міцність клейових з'єднань на основі модифікованої композиції складу: ФФС:ЕС:ПВП:ДМА = 73,5:25:0,5:1. Для порівняння взяли використовувану у промисловості композицію. Можна стверджувати, що адгезійна міцність модифікованої композиції є в 3 рази вищою і стабільною під дією підвищених температур.

Модифіковані композиції відзначаються значно вищими значеннями питомого об'ємного електричного опору (5,75×1010 Ом∙м) у порівнянні з немодифікованими (1,25×1010 Ом∙м).

Модифікація феноло-формальдегідних полімерів ПВП та ЕД-20 знижує їх сорбційну здатність у воді. Композиції без ПВП характеризуються вищим водопоглинанням в порівнянні з композиціями, що містять від 0,5 до 1 % мас. ПВП, але нижчим – в порівнянні з композиціями з вмістом ПВП більше за       1 % мас., що пояснюється наявністю в їх складі непрореагованих полярних груп в макромолекулах ПВП.

Композиція на основі модифікованої ПВП та ЕД-20 феноло-формальдегідної смоли володіє значно вищими фізико-механічними властивостями у порівнянні з феноло-формальдегідними смолами, затвердженими уротропіном, з додаванням полівінілбутиралю, ПВП, епоксидної смоли.

Природа наповнювача, розмір його зерен і вміст у композиції по-різному впливають на адгезійні властивості мастики. Мінеральні наповнювачі з великими розмірами зерен (кварцовий пісок, мелене скло) знижують адгезійну міцність мастики через внутрішню взаємодію між складниками композиції. Мармурова крихта при вмісті в модифікованій композиції 50 % мас. вдвічі підвищує адгезійну міцність мастики. Введення металевого дисперсного наповнювача (карбонільного заліза) у модифіковану композицію, поряд з появою магнітопровідності, приводить до підвищення фізико-механічних характеристик клейового шва, зокрема адгезії до скла та металу, яка в 1,5 рази вища, ніж ненаповненої композиції.

Проведені дослідження дозволили встановити тип наповнювача і оптимальний склад клейової композиції на основі модифікованої полівінілпіролідоном епокси-новолакової смоли для склеювання різних за температурним розширенням матеріалів – метал / скло (табл. 3).

Найвищу адгезійну міцність клейового шва має композиція наповнена 50 % мас. мармурової крихти, міцність клейового з'єднання "МЕ – Скло" при зсуві зросла у два рази. Тому для такої композиції було вивчено вплив температури експлуатації на адгезійні властивості. При температурі експлуатації 100 °С адгезійна міцність клейового шва на основі модифікованої ПВП епокси-новолакової композиції майже в п'ять разів є вищою, ніж промислової мастики, а при температурах експлуатації 150 °С –  вона вища майже в чотири рази.

Введення наповнювачів викликає зростання поверхневої твердості, ударної в'язкості та міцності при статичному згинанні модифікованої епокси-новолакової композиції. Найвищими показниками фізико-механічних властивостей характеризуються композиції, наповнені порошком заліза та каоліну, а найнижчими – кварцовим піском (табл. 4).

Таблиця 3

Залежність адгезійної здатності клейової композиції від типу та концентрації наповнювача

| Вміст наповнювача в мастиці | 0 | 50 % мас. мармур. крихти | 50 % мас. кварц. піску | 10 % мас. аеросилу | 50 % мас. мел. скла | 50 % мас. као- ліну | 70 % мас. волас- тоніту | 70 % мас. карб. заліза |  | 30 % мас. дерев. муки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міцність при зсуві клейових з'єднань "МЕ – Скло", МПа | 5,87 | 13,20 | 2,53 | 3,50 | 2,67 | 3,33 | 8,23 |  | 7,00 | 6,42 |

Таблиця 4

Вплив наповнювача на ударну в'язкість композицій, затверджених

при 150 – 160 °С

|  | Ударна в'язкість, кДж/м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вміст наповнювача, % мас. | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| Карбонільне залізо | 5,89 | 8,39 | 10,25 | 12,57 | 15,12 | 14,35 |
| Каолін | 5,89 | 7,14 | 7,85 | 9,08 | 10,31 | 8,65 |
| Мармурова крихта | 5,89 | 6,34 | 6,84 | 7,68 | 8,95 | 8,06 |
| Кварцовий пісок | 5,89 | 5,04 | 4,27 | 3,75 | 4,97 | 3,21 |

Отже, наповнення модифікованих епоксидною смолою та ПВП новолакових феноло-формальдегідних матеріалів дозволяє значно підвищити їх адгезійні і міцнісні характеристики, що є передумовою їх використання як компаундів різноманітного призначення поряд з клейовими мастиками, захисними покриттями та герметиками, шпаклівками чи, навіть, преміксами.

В п'ятому розділі досліджені технологічні характеристики одержаних композицій, обгрунтовано технологічні параметри переробки та розроблено технологічні рекомендації щодо створення клейових мастик на основі модифікованих полівінілпіролідоном і епоксидіановою смолою феноло-формальдегідних композицій.

Реологічні дослідження 20 % розчинів в ізопропіловому спирті сумішей ФФС, ЕД-20 та ПВП, проведені в інтервалі температур 20 – 60 °С і концентрацій ЕД-20 25 % мас., ПВП – 0,5-5 % мас., ДМА – 1 % мас., показали, що із збільшенням концентрації ПВП в'язкість розчинів зростає. Зрозуміло, що при зростанні температури в'язкість розчинів зменшується. Зі збільшенням часу приготування композиції при 70 °С понад 30 хв кінематична в'язкість зростає дуже мало. При подальшій витримці розчинів при кімнатній температурі їх в'язкість не змінюється впродовж 30 днів. Отже, готову композицію складу ФФС:ЕД-20:ПВП:ДМА = 73,5:25:0,5:1 можна зберігати впродовж тривалого часу без втрати властивостей.

Так як композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол широко використовуються для одержання різноманітних клеїв і покрить, то все частіше виникає проблема створення композицій з підвищеними тиксотропними властивостями. Це дозволило б спростити процес нанесення покриття, наприклад, при одержанні його на вертикальній поверхні. Тому в процесі аналізу розроблених композицій важливим етапом є дослідження залежності їх реологічних характеристик від швидкості деформації.

На рис. 4 представлені криві течії для розробленої композиції. Як видно, зворотне відновлення структури відбувається дуже швидко. Тобто криві 1 і 2, які одержали при збільшенні напруження зсуву і при зменшенні навантаження відповідно, практично співпадають. Така композиція характеризується високим показником тиксотропності, на відміну від ФФС затвердженої уротропіном. Утворення тиксотропних структур відбувається внаслідок фізико-хімічної взаємодії активних функційних груп феноло-формальдегідного олігомеру з активними функційними групами ЕД-20 та ПВП з утворенням водневих зв'язків.

Модифіковані ПВП епокси-новолакові композиції мають нижчі значення усадки при затвердженні порівняно з композиціями без ПВП (рис. 5).

| Рис. 4. Криві течії композиції ФФС:ЕД-20:ПВП:ДМА = 73,5:25:0,5:1 (1 – рівноважна крива, 2 – нерівноважна крива) | Рис. 5. Зміна усадки в процесі затвердження епокси-новолакових композицій* від вмісту ПВП та тривалості затвердження *вміст ЕД-20 – 25% мас., ДМА – 1%мас. |
| --- | --- |

Отже, проведені дослідження показали, що введення ЕД-20 та ПВП в новолакову ФФС, поряд з підвищенням фізико-механічних та адгезійних властивостей клейових матеріалів на їх основі, покращує тиксотропні властивості та, що дуже важливо, зменшує усадку при затвердженні. Інші технологічні характеристики не зазнають суттєвих змін.

На основі проведених досліджень впливу ПВП на фізико-механічні, адгезійні, антикорозійні та технологічні властивості епокси-новолакових композицій можна зробити висновок про високу ефективність використання його як модифікатора. На основі проведених досліджень впливу ПВП і ЕД-20 на фізико-механічні та адгезійні властивості феноло-формальдегідних композицій визначено оптимальний вміст модифікаторів в композиції (25-30 %  мас. ЕД-20, 0,5-1 % мас. ПВП), при якому клейові шви характеризуються високою адгезійною та ударною міцністю, водотривкістю, термостійкістю, високими електроізоляційними властивостями.

Оскільки технологічні і експлуатаційні властивості композитів по-різному залежать від композиційного складу, проведено математичне планування експерименту з виведенням рівнянь регресій і побудовою кривих рівних значень властивостей адгезійної міцності при зсуві (у1), теплостійкості за Віка (у2) та виходу гель-фракції (у3) композицій в залежності від складу (Х2, Х3 – концентрації ЕД-20 і ПВП відповідно):

y1=0,69+19,84X2+17,4X3−44,8X2X3−12,32X22−312X32;

y2=75+210X2+700X3−2400X2X3−200X22−12000X32;

y3=1,65+577,5X2+29X3−48X2X3−762X22−520X32.

Це дозволить значно скоротити експериментальний пошук композиційних складів для одержання клейових матеріалів з наперед заданими властивостями.

Попри те, що широко використовувані прес-матеріали на основі ФФС мають високі фізико-механічні показники, під час їх переробки методом компресійного пресування виділяється велика кількість летких продуктів реакції затвердження зв'язного (аміак, формальдегід, метанол, фенол), що негативно впливає на здоров'я працюючих та довкілля.

Прес-порошки на основі розроблених модифікованих композицій при переробці їх у вироби не будуть виділяти вище перечислених продуктів у зв'язку з тим, що затвердження зв'зного відбувається за іншим механізмом, за механізмом міжмакромолекулярного структурування з утворенням комбінованої структури "сітка в сітці". В зв'язку з цим було досліджено реакційну здатність таких прес-матеріалів, а також їх технологічні та фізико-механічні властивості. З метою встановлення часу витримки під тиском вивчали вплив природи і концентрації наповнювача, а також умов переробки на вихід гель-фракції композитів.

На основі одержаних даних встановили технологічні параметри переробки розроблених прес-матеріалів (табл. 5) і їх експлуатаційні властивості.

Отже, прес-матеріали на основі феноло-формальдегідної смоли новолакового типу, модифікованої полівінілпіролідоном та епоксидною смолою ЕД-20, відзначаються аналогічними в порівнянні з відомими фенопластами технологічними характеристиками, за деякими показниками переважають відомі прес-матеріали, зокрема за теплостійкістю, ударною в’язкістю та за електроізоляційними властивостями. Крім того, розроблені прес-порошки в процесі переробки їх у вироби методом прямого пресування, практично не виділяють летких продуктів, на відміну від промислових фенопластів, і є більш реакційноздатними.

Таблиця 5

Залежність технологічних властивостей прес-матеріалів на основі модифікованої ФФС* від природи наповнювача

| Властивість | Наповнювач |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каолін | Кварц | Мармурова крихта | Деревна мука | Воластоніт |
| Усадка, % | 0,35-0,65 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 0,55-0,85 | 0,25-0,65 |
| Температура пресування, °С | 170±10 | 170±10 | 175±5 | 145±10 | 160±10 |
| Тиск пресування, МПа | 40±5 | 40±5 | 45±5 | 30±5 | 40±5 |
| Витримка на 1 мм товщини виробу при пресуванні, хв | 0,9-1,4 1,0-1,5 | 0,9-1,4 1,0-1,5 | 0,9-1,4 1,0-1,5 | 0,6-0,9 0,6-1,0 | 0,8-1,2 1,0-1,5 |

* ФФС:ЕД-20:ПВП:ДМА = 73,5:25:0,5:1

розроблених прес-порошків / промислових прес-порошків

Розроблена принципова технологічна схема одержання клейової мастики та прес-матеріалів на основі розробленої модифікованої феноло-формальдегідної композиції та норми технологічного режиму.

ВИСНОВКИ

1. В роботі вперше розроблено реакційноздатні композиції на основі новолакової феноло-формальдегідної смоли, полівінілпіролідону і епоксидіанової смоли та визначені умови їх затвердження без додаткових зшиваючих агентів та розроблені основи технології виготовлення клеїв на основі створених модифікованих композицій з підвищеними експлуатаційними та адгезійними властивостями і прес-порошків з високими електроізоляційними властивостями.

2. Методами ІЧ-спектроскопії, ДТА, ДТГ, гель-фракції, а також з використанням модельних сполук вперше показано, що при температурах вищих за 100 ºС макромолекули ФФС приєднуються до ПВП за участі вільних метоксильних груп ФФС новолакового типу та карбаматних груп в макромолекулах ПВП і підтверджена участь ПВП у формуванні тривимірної сітки в процесі затвердження феноло-формальдегідних смол епоксидіановою смолою в присутності каталізатора затвердження N,N-диметиланіліну (ДМА), що супроводжується зростанням ступеню зшивання, підвищується термостійкість розробленої композиції в порівнянні з чистою ФФС, затвердженою уротропіном.

3. Показано, що модифікація новолакових ФФС полівінілпіролідоном та епоксидною смолою створює умови затвердження композиції без уротропіну, що сприяє підвищенню адгезійних, міцнісних та електроізоляційних властивостей і підвищенню водотривкості. Позитивний ефект модифікації полівінілпіролідоном та епоксидною смолою проявляється в області концентрацій ПВП 0,5 – 1 % мас., ЕД-20 – 25 – 30 % мас. в присутності 1 % мас. ДМА, зокрема адгезійна міцність зростає в 4 рази, ударна міцність, міцність при статичному згинанні, поверхнева твердість та питомий об'ємний електричний опір зростають в 1,5 – 2,5 рази. Зміна властивостей в значній мірі залежить від умов затвердження.

4. Встановлено, що фізико-механічні властивості наповнених феноло-формальдегідних клейових композитів з додатками ПВП та ЕД-20 залежать, як від природи та концентрації вихідних речовин, гранулометричного складу наповнювачів, так і від режиму затвердження, оптимальними параметрами котрого є: температура затвердження 140-160 ºС, час затвердження 20-30 хвилин.

5. Встановлено, що модифіковані полівінілпіролідоном та епоксидною смолою феноло-формальдегідні смоли новолакового типу характеризуються високим показником тиксотропності. Утворення тиксотропних структур відбувається внаслідок фізико-хімічної взаємодії активних функційних груп феноло-формальдегідного олігомеру з активними функційними групами ЕД-20 та ПВП з утворенням водневих зв'язків. Разом з тим, життєздатність розроблених композицій є достатньо високою і складає 30 діб.

6. Досліджено вплив різних полімерних модифікаторів та затверджувачів на адгезійні і фізико-механічні властивості новолакової ФФС. Показано, що розроблена композиція на основі модифікованої ПВП та ЕД-20 феноло-формальдегідної смоли володіє значно вищими експлуатаційними властивостями у порівнянні з феноло-формальдегідними композиціями з іншими модифікаторами та уротропіном. Методом математичного планування виведені лінії рівних значень властивостей залежно від композиційного складу та визначені коефіцієнти регресії, що передбачає розроблення процесу з одержанням матеріалу з прогнозованими властивостями.

7. Вперше встановлена можливість одержання прес-матеріалів з пониженою токсичністю на основі розробленого комбінованого зв'язного на основі новолаку, епоксидіанової смоли та полівінілпіролідону. Показано, що прес-матеріали володіють високою реакційною здатністю при пресуванні (час витримки під тиском 0,8-1,4 хв/мм), які затверджуються без виділення летких, а затверджені композити на їх основі мають вищі електроізоляційні властивості у порівнянні з промисловими прес-порошками.

8. На основі проведених досліджень обгрунтовані технологічні параметри переробки та розроблено технологічні рекомендації щодо одержання клейової мастики та пресованих виробів з прес-порошків на основі модифікованих полівінілпіролідоном і епоксидною смолою феноло-формальдегідних композицій. Представлена принципова технологічна схема одержання клейової мастики на основі модифікованої ФФС та мармуровї крихти. Розроблені феноло-формальдегідні композиції модифіковані епоксидіановою смолою та ПВП захищені патентом України на винахід (№ 82171) та рекомендовані для використання у виробництві жарівок на ВАТ "Іскра", м. Львів. Актом промислових випробувань клейової мастики на ТзОВ "Пальмира" (м. Самбір) підтверджено ефективність застосування розробленої мастики в процесах склеювання скла з металом.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Красінський В.В. Дослідження механічних властивостей клеєвого шва на основі модифікованої полімерної складової / Красінський В.В. Шаповал Й.М. // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2006. – №553. –  С. 311 – 314.

Особистий внесок полягає у проведенні досліджень адгезійної міцності клейового шва на основі модифікованої полімерними доданками феноло-формальдегідної смоли новолакового типу, обробці експериментальних даних.

- Суберляк О.В. Особливості одержання модифікованих феноло-фермальдегідних смол. Фізико-хімічні властивості / Суберляк О.В., Шаповал Й.М., Красінський В.В. // Хімічна промисловість України. – 2007. – №2. – С. 45 – 48.

Встановлено основні закономірності одержання епокси-новолакових композицій та вибрано каталізатор їх затвердження, визначено теплостійкість незатверджених та затверджених епокси-новолакових композицій, а також композицій модифікованих ПВП.

- Красінський В.В. Теплофізичні характеристики феноло-формальдегідних смол, модифікованих епоксидною смолою / Красінський В.В., Суберляк О.В., Шаповал Й.М. // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2007. – №590. – С. 356 – 360.

Встановлено методом екстракції оптимальне співвідношення феноло-формальдегідної та епоксидної смол і кількість каталізатора за виходом гель-фракції затверджених композицій, визначено їх теплофізичні властивості.

- Суберляк О.В. Клейові композиції на основі феноло-формальдегідних смол. Адгезійні властивості / Суберляк О.В., Шаповал Й.М., Красінський В.В. // Хімічна промисловість України. – 2007. – №6. – С. 36 – 38.

Визначено залежність адгезійної міцності клейового шва на основі розроблених феноло-формальдегідних композицій від їх складу.

- Суберляк О.В. Епокси-новолачні композиції. Вплив природи наповнювача на фізико-механічні властивості / Суберляк О.В., Шаповал Й.М., Красінський В.В. // Хімічна промисловість України. – 2008. – №2. – С. 45 – 48.

Встановлено вплив природи, гранулометричного складу та оптимального вмісту напонювачів в модифікованій полівінілпіролідоном епокси-новолаковій композиції, при якому спостерігається максимальна міцність клейового з’єднання.

- Красінський В.В. Дериватографічні дослідження феноло-формальдегідних композицій / Красінський В.В., Кочубей В.В., Шаповал Й.М. // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 609. – С. 361 – 364.

Проведено порівняльний аналіз термічної стійкості розробленої епокси-новолакової композиції та новолаку, описано одержані дані диференційно-термічного аналізу.

- Пат. 82171 Україна,  МПК С 08 К 5/09, С 08 L 61/00. Полімерна композиція для склеювання сталі зі склом / О.В. Суберляк, Й.М. Шаповал, В.В Красінський; заявник і власник патенту НУ "Львівська політехніка" – № а 2007 03595 ; Заявл. 02.04.2007 ; Опубл. 11.03.2008. – Бюл. № 5.

Визначено адгезійну міцність і теплостійкість за Віка клейових з'єднань на основі модифікованих ПВП та епоксидною смолою феноло-формальдегідних композицій.

- Красінський В. Дослідження механічних властивостей клейового шва на основі модифікованої полімерної складової // Тези доповідей 63-тьої студентської науково-технічної конференції (21 листопада 2005 р.). – Львів: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2006. – С. 220-221.

- Красінський В.В., Шаповал Й.М., Суберляк О.В. Дослідження механічних властивостей клеєвого шва на основі модифікованої полімерної складової // Тези сьомої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (18-19 травня 2006 р.). – Київ: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2006. – С. 298.

- Красінський В.В., Шаповал Й.М., Суберляк О.В. Вплив модифікатора і наповнювача на механічні властивості новолакової фенол-формальдегідної смоли // Тези П’ятої відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу інституту прикладної математики та фундаментальних наук (5-6 жовтня 2006 р.). – Львів: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2006. – С. 102.

11. Суберляк О.В., Шаповал Й.М., Красінський В.В. Механічні властивості феноло-формальдегідних смол, модифікованих епоксидною смолою // Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (26-28 квітня 2007 р.). – Київ: Нац. техніч. ун-т України “Київський політехнічний інститут”, 2007. – С. 120.

12.  Красінський В.В., Шаповал Й.М., Суберляк О.В. Особливості одержання та фізико-хімічні властивості модифікованих феноло-фермальдегідних смол // Тези Восьмої всеукраїнської конференції студентів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії” (21-23 травня 2007 р.). – Київ: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2007. – С. 199.

13. Красінський В.В., Суберляк О.В., Шаповал Й.М. Особливості затвердження епокси-новолачних композицій // Тези ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Хімія і сучасні технології” (22-24 травня 2007 р.). –  Дніпропетровськ:  Український державний хіміко-технологічний університет, 2007. –  С. 104.

14. Красінський В.В., Суберляк О.В., Шаповал Й.М. Клеєві композиції на основі феноло-формальдегідних смол // Материалы Двадцать седьмой международной конференции и выставки „Композиционные материалы в промышленности” (28 травня-1 червня 2007 р.). – Ялта: УИЦ "Наука. Техника. Технология", 2007. –  С. 228-229.

15. Красінський В.В., Суберляк О.В., Шаповал Й.М. Фізико-механічні властивості модифікованих феноло-формальдегідних смол // Тези IV науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості” (11-14 вересня 2007р.). – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2007. – С. 257 – 258.

16. Красінський В.В., Суберляк О.В., Шаповал Й.М. Полімерна модифікація феноло-формальдегідних клеєвих матеріалів в процесі тверднення // Тези  ХІ Української конференції з високомолекулярних сполук (1-5 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ: Нац. Академія Наук України, 2007. – С. 212.

17. Красінський В.В., Шаповал Й.М. Дериватографічні дослідження феноло-формальдегідних композицій // Тези І Міжнародної (ІІІ Всеукраїнської) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (23-25 квітня 2008 р.). – Київ: Нац. техніч. ун-т України “Київський політехнічний інститут”, 2008. – С. 158.

АНОТАЦІЯ

Красінський В. В. Композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів. – Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена розробленню реакційноздатних композицій на основі феноло-формальдегідних смол, модифікованих полівінілпіролідоном (ПВП) і епоксидіановою смолою ЕД-20, для клейових та пресових матеріалів. Досліджені фізико-хімічні закономірності процесу затвердження феноло-формальдегідних смол епоксидною смолою в присутності ПВП. Показано, що, завдяки наявності в своїй структурі полярних карбаматних груп, ПВП бере участь у формуванні просторової сітки в процесі затвердження епокси-новолакових композицій. Розкритий механізм взаємодії між компонентами.

Вивчено вплив концентрації компонентів композиції та умов затвердження на фізико-механічні, теплофізичні, адгезійні, електроізоляційні та антикорозійні властивості композитів.

Показано перспективність наповнення таких композицій з метою одержання, поряд з клеями, захисними покриттями та замазками, компаундів різноманітного призначення з високими міцнісними характеристиками і прес-матеріалів.

Досліджено технологічні властивості одержаних композицій. Встановлено закономірності зміни їх реологічних властивостей. Показано, що внаслідок утворення тиксотропних структур, які швидко відновлюються, епокси-новолакові композиції з додатками ПВП можна використовувати для одержання покрить на вертикальних поверхнях.

Оптимізовано рецептуру феноло-формальдегідних композицій модифікованих ПВП та епоксидною смолою і подано рекомендації щодо створення клейової мастики з підвищеними адгезійними властивостями та високореакційних, малотоксичних прес-матеріалів.

Ключові слова: феноло-формальдегідна смола, епоксидна смола, епокси-новолакові композиції, клейові мастики, модифікація, полівінілпіролідон, наповнювачі, адгезійні властивості, прес-матеріали, технологічні властивості.

АННОТАЦИЯ

Красинский В. В. Композиционные материалы на основе феноло-формальдегидных смол с улучшенными адгезионными свойствами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.06 – Технология полимерных и композиционных материалов. – Национальный университет "Львовская политехника". Львов, 2009.

Диссертационная работа посвящена разработке реакционноспособных| композиции на основе феноло-формальдегидных смол, модифицированных поливинилпирролидоном (ПВП) и эпоксидной| смолой ЭД-20, для клеевых и прессовых материалов. Исследованы физико-химические закономерности процесса отверждения феноло-формальдегидных смол эпоксидной смолой в присутствии ПВП. Показано, что, благодаря наличию в своей структуре полярных карбонильных| групп, ПВП принимает участие в формировании пространственной сетки в процессе отверждения эпокси-новолачных| композиций. Раскрыт механизм взаимодействия между компонентами.

Изучено|выученный| влияние концентрации компонентов композиции и условий отверждения на физико-механические|, теплофизические, адгезионные, электроизоляционные и антикоррозионные свойства композитов. Установлено, что введение эпоксидной смолы в количестве 25-50 % мас., поливинилпирролидона в количестве 0,5-1 % мас. в феноло-формальдегидные смолы новолачного типа повышает прочностные и адгезионные свойства, улучшает пластичность композитов на их основе. За счет протекания физико-химических взаимодействий между компонентами композиции, что сопровождается повышением степени сшивки, увеличивается теплостойкость и термостойкость разработанных композиций. Модифицированные поливинилпирролидоном и эпоксидной смолой феноло-формальдегидные композиции характеризуются высокими электроизоляционными свойствами и низкой водопоглощаемостью.

Показана перспективность наполнения таких композиций с целью получения, наряду с|наряду с| клеями, защитными покрытиями и замазками, компаундов различного|многообразного| назначения с высокими прочностными| характеристиками и прессовых материалов. Установлено, что свойства полученных материалов зависят не только от природы и концентрации исходных веществ, но и от режимов отверждения и гранулометрического состава наполнителей.

Исследованы технологические свойства полученных композиций. Установлены закономерности изменения их реологических| свойств. Показано, что за счет образования тиксотропных быстровосстанавливающихся структур эпоксиноволачные композиции с добавлением|добавлением| ПВП можно использовать для получения покрытий| на вертикальных поверхностях. Введение ПВП в эпоксиноволачные композиции не влияет на их жизнеспособность и приводит к уменьшению усадки.

Оптимизировано рецептуру феноло-формальдегидных| композиций модифицированных ПВП и эпоксидной смолой и даны рекомендации к|касательно| созданию клеевой мастики с повышенными адгезионными свойствами и высокореакционных, малотоксичных прессовых материалов.

Клеевая мастика на основе модифицированной ФФС и мраморной крошки за адгезионной способностью, прочностью, теплостойкостью и электроизоляционными свойствами преобладает известные промышленные клеевые мастики для цоколевания| электрических ламп|, и может быть рекомендованной для использования|употребления| в производстве электрических лампочек| на ОАО "Искра", г. Львов.

Ключевые слова: феноло-формальдегидная| смола, эпоксидная смола, эпоксиноволачные| композиции, клеевые мастики, модификация, поливинилпирролидон, наполнители|наполнитель|, адгезионные свойства, прессовые материалы, технологические свойства.

SUMMARY

Krasinskyy Volodymyr. Composition materials on the basis of phenol-formaldehyde resins with improved adhesive characteristics. – Manuscript.

Dissertation for a Candidate degree in Technical Sciences in speciality 05.17.06 – Technology of polymer and composition materials. – National University “Lvivska politechnika”. Lviv, 2009.

The reactive compositions on the basis of phenol-formaldehyde resins modified by polyvinylpirrolidone (PVP) and epoxydianic resin (ED-20) for adhesive and molding materials are developed in dissertation work. The physico-chemical regularities of phenol-formaldehyde resins hardening by epoxy resin at the presence of PVP are investigated. It is shown that thanks to presence in it’s structure polar carbonate groups PVP takes part in space network formation during epoxy-novolacs hardening. The mechanism of interaction between components become known.

It was studied the composition components concentration and hardening conditions effect the physico-mechanical, thermophysical, adhesive, insulating and anticorrosive properties of composites.

The perspective of such compositions filling for obtaining of adhesives, protective covers and compounds for different application with high strength characteristics and molding materials as well is shown.

The technological characteristics of obtained compositions are investigated and regularities of their rheological properties change are determined as well. It is shown that through fast reducing thixotropic structures formation epoxy novolacs with PVP additives can be used for covers on vertical surfaces producing.

It is optimized the formula of phenol-formaldehyde compositions modified by PVP and epoxy resin and recommendations concerning formation of adhesive mastic with improved adhesive properties and high-reactive, low-toxic molding materials are represented as well.

Key words: phenol-formadehyde resin, epoxy resin, epoxy novolacs, adhesive mastics, modification, polyvinylpirrolidone, fillers, adhesive properties, molding materials, technological characteristics.